# JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T×××—××

霞石正长岩粉（砂）

Nepheline Syenite powder（sand）

(送审稿)

20××-××-××发布                                  20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部     发 布

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会（SAC/TC249）归口。

本标准起草单位：英德市奥胜新材料有限责任公司、四川南江、四川会理、中材地质工程勘查研究院。

本标准起草人：陆文艺、师天华、黄强、董小明、罗赣明、朱伟国、陆永初。

# 霞石正长岩粉（砂）

## 1范围

本标准规定了霞石正长岩粉（砂）的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的一般要求。

本标准适用于霞石正长岩粉（砂）产品的质量检验和质量验收。

## 2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适合用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB2007.1 散装矿产品取样、制样通则、手工取样方法

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 4734 陶瓷材料及制品化学分析方法

GB/T 8947 复合塑料编织袋

QB/T 2434 日用陶瓷原料含水率的测定

QB/T 2435 日用陶瓷原料筛余量测定方法

GB/T 16399粘土化学分析方法

## 3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

霞石正长岩 Nepheline Syenite

一种含霞石等似长石矿物的深成碱性岩。

### 3.2

霞石正长岩粉（砂）Nepheline Syenite powder（sand）

以霞石正长岩为主要原料，经破碎、精选、配料、制砂或研磨、提纯、均化等工艺生产出来的粉（砂）状产品。

## 4技术要求

### 4.1 玻璃级霞石正长岩的技术要求

玻璃级霞石正长岩的理化性能指标应符合表1的规定。

表1 玻璃级霞石正长岩的理化性能指标

| 项目 |  | 要求（%） |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硅（%） |  | ≤61 |
| 三氧化二铝（%） |  | ≥22 |
| 三氧化二铁（%） |  | ≤0.33 |
| 氧化钠+氧化钾（%） |  | ≥14 |
| 氧化钙（%）+氧化镁（%） |  | 双方协商 |
| 二氧化钛（%） |  | ≤0.03 |
| 筛余量（%） | 600μm/30目 | ≤5 |
|  | 76μm/200目 | ≥95 |
| 含水率（%） |  | 双方协商 |

### 4.2 陶瓷级霞石正长岩的技术要求

陶瓷级霞石正长岩的理化性能指标应符合表2的规定。

表2 陶瓷级霞石正长岩的理化性能指标

| 项目 | 要求（%） |
| --- | --- |
| 二氧化硅（%） | ≤59 |
| 三氧化二铝（%） | ≥22 |
| 三氧化二铁（%） | ≤0.3 |
| 氧化钠+氧化钾（%） | ≥14 |
| 氧化钙（%）+氧化镁（%） | 双方协商 |
| 二氧化钛（%） | ≤0.03 |
| 筛余量（%） | 双方协商 |
| 含水率（%） | 双方协商 |

## 5试验方法

### 5.1 性状

根据感官鉴定

### 5.2含水率的测定

按QB/T 2434规定的方法测试。

### 5.3 筛余量的测定

按QB/T 2435进行。

### 5.4 二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁按GB/T 16399进行测定。

### 5.5 氧化钾、氧化钠、氧化钙和氧化镁按 GB/T 4734进行测定

## 6 检验规则

### 6.1 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

### 6.2出厂检验

出厂检验项目为含水率、筛余量、白度及化学成分，每批产品需经过生产厂检验部分检验合格后方可出厂，出厂产品应附有产品质量合格的标示或文件。

### 6.3 型式检验

6.3.1 型式检验项目为第4章要求的全部内容，型式检验每年进行一次，遇有下列情况之一时，应进行型式检验。

a.新产品投产或产品定型鉴定时；

b.正常生产产品在原材料、配方、工艺有较大改变时；

c.停产6个月以上再恢复生产时；

d.出厂检验结果与上一次型式检验结果有较大差异时；

e.上级质量监督机构提出型式检验要求时

6.3.2 型式检验的样本应为规定周期内制造的，并经生产厂检测部门检验合格的批次中随机抽取。

### 6.4 检验批

产品按同一品种、同一规格、同一班次的产品形成一个检验批。

### 6.5抽样

#### 6.5.1 袋装产品

从产品批中随机抽取样品5袋，再从每个样品袋中抽取大于100g样品，合并加工为检验样品。

#### 6.5.2 散装产品

按照GB2007.1进行抽样。

### 6.6 判定规则

6.6.1检验的各项目结果全部符合本标准规定的，判该批产品合格。

6.6.2检验的各项目中如只有一项不符合标准规定的，应加倍抽样或采用留样复检，复检结果符合标准规定，判定该批产品合格；若仍然不符合标准要求时，则判定该产品不合格。

6.6.3若仅有含水率不合格时，不必进行复查，可由供货商和客户协商确定。

6.6.4 供需双方如对产品质量有异议时，应在规定的时间内提出，双方共同协商处理，如双方不能达成一致时，可将买卖双方共同认可的试样送到国家认可的检验机构进行仲裁检验

## 7 标志、包装、运输和贮存

### 7.1 标志

应符合GB/T 191的规定，产品包装上应注明：

——产品名称；

——产品标记；

——净含量；

——执行标准号；

——生产批号、日期；

——生产厂名、地址、联系电话；

——“防潮、防水”等标志。

### 7.2 包装

采用塑料编织袋包装，每袋净含量50kg，误差为±0.2kg，随机抽取20袋，总质量（含包装袋）应不少于1000kg。其他包装形式可按供需双方协商一致的要求执行，但有关袋装质量应符合上述要求。复合塑料编织袋应符合GB/T 8947规定。

### 7.3 运输

在运输过程中注意防止雨淋，严禁尖锐物撞击或重抛，不得和易产生交叉污染的物品混装。

### 7.4 贮存

应存放在通风、干燥、防暴晒的仓库内，防止产品受潮，避免重压。