ICS 91.100.25

Q31

外墙外保温泡沫陶瓷

Insulation foam ceramic

（征求意见稿）

××××-××-××实施

中华人民共和国国家标准

GB ××××-××××

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会（SAC/TC249）归口。

本标准起草单位：山东工业陶瓷研究设计院有限公司。

本标准主要起草人：

外墙外保温泡沫陶瓷

- 范围

本标准规定了外墙外保温泡沫陶瓷的分类和标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于外墙外保温泡沫陶瓷。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008  包装储运图示标志

GB/T 3810.2-2006  陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验

GB/T 5486-2008  无机硬质绝热制品试验方法

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 10294-2008  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB/T 10295-2008  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

GB/T 20473-2006  建筑保温砂浆

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

  - 泡沫陶瓷 foam ceramic

由无机多孔陶瓷材料在工厂制成的热传导率低、耐高温、耐候、不燃、用于外墙外保温的保温材料。

- 分类和标记

  - 分类

产品按照干密度分为S型、M型、L型。

  - 产品尺寸

常规产品的规格尺寸为：长度：300mm、400mm、500mm和600mm，宽度：300mm、400mm、500mm和600mm，厚度20mm-150mm。

  - 产品标记

产品标记由产品名称、规格、分类、标准号构成。

- 保温泡沫陶瓷       ×     ×

产品标准号；

产品分类；

产品厚度； mm；

产品宽度； mm；

产品长度； mm；

产品名称。

长度600mm、宽度300mm、厚度40mm且符合标准GB/T ****规定的M型保温泡沫陶瓷产品，标记为：保温泡沫陶瓷 600×300×40（M）GB/T ****。

- 要求

  - 外观质量

    - 不得有长度超过20mm、深度超过10mm的缺棱、缺角。

    - 表面不得有直径超过20mm、深度超过10mm的不均匀孔洞。

    - 不得有贯穿产品的裂纹及大于边长1/3的裂纹。

    - 深度不大于5mm的缺棱、缺角，直径不大于5mm的不均匀孔洞不作为外观缺陷处理。

    - 小于4.1.1所规定的缺棱和缺角缺陷允许个数分别为2个，小于4.1.2规定的不均匀孔洞的允许个数为40个/m2，小于边长1/3的裂纹允许个数为2条。

  - 尺寸偏差

产品尺寸的允许偏差按表1规定。

- 尺寸允许偏差

| 项目 | 长度、宽度 | 厚度 | 平整度 | 边直度 | 对角线偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mm | mm | mm | mm/m | mm |
| 允许偏差 | ±3 | 0-2 | ≤4 | ≤3 | ≤4 |

  - 物理性能

产品的物理性能应符合表2的规定。

- 物理性能指标

| 项目 |  | 单位 | 性能指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S型 | M型 | L型 |
| 干密度 |  | kg/m3 | ≤160 | 160-220 | 220-280 |
| 体积吸水率 |  | % | ≤2.0 |  |  |
| 抗压强度 |  | MPa | ≥0.2 | ≥0.4 | ≥0.6 |
| 抗拉强度 |  | MPa | ≥0.1 | ≥0.2 | ≥0.4 |
| 抗冻融性 （30次循环） | 质量损失 | % | ≤5 |  |  |
|  | 强度损失 |  | ≤25 |  |  |
| 放射性 |  | IRa | ≤1.0 |  |  |
| 燃烧性能 |  |  | A1 | A1 | A1 |
| 导热系数 （平均温度298K（25℃）） |  | W/(m·K) | ≤0.060 | 0.060-0.080 | 0.080-0.100 |

- 试验方法

  - 外观质量

产品的外观质量，采用目测和用分度值为1mm的钢直尺进行检测。

  - 尺寸偏差

按照GB/T 3810.2-2006规定的方法进行检测。

  - 干密度

按照GB/T 5486-2008规定的方法进行检测。

  - 体积吸水率

按照GB/T 5489-2008规定的方法进行检测。

  - 抗压强度

按照GB/T 5486-2008规定的方法进行检测。

  - 抗折强度

按照GB/T 5486-2008规定的方法进行检测。

  - 抗冻融性

按照GB/T 20473-2006规定的方法进行检测。

  - 放射性

按照GB 6566规定的方法进行检测。

  - 燃烧性能

按照GB/T 5486-2008规定的方法进行检测。

  - 导热系数

按照GB/T 10294-2008或GB/T 10295-2008规定的方法进行检测。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分为型式检验和出厂检验。

  - 检验项目

    - 型式检验

检验项目为本标准第4章所规定的全部项目，正常生产时，每年进行一次型式检验。当出现以下几种情况时，也应进行型式检验：

- 新产品试制；

- 停产超过6个月后复产；

- 原材料或工艺有较大改变；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

    - 出厂检验

产品出厂时，必须进行出厂检验。出厂检验项目为尺寸偏差、外观质量、干密度和体积吸水率。

  - 组批、抽样

    - 组批

由同一批原料在同一条生产线上经相同工艺连续生产并被同时提交验收的一组产品构成，通常以5000m2为一批次，不足5000 m2的视为一批处理。

    - 抽样

从每批产品中抽取1m2产品进行检验。

  - 判定规则

产品检验结果如全部符合标准要求则判定该批产品合格，若有指标不符合标准要求则加倍抽样复检，如复检结果仍有指标不符合标准要求则判定该批产品不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

出厂产品应有质量合格证，每一包装箱上应表明产品标记、注册商标、数量、制造厂名及生产日期，标明“易碎物品”和“堆垛层数”的字样或图标，按GB/T 191-2008的规定执行。

  - 包装

产品棱角用半硬质轻质材料包装，防止松动、破损。

  - 运输

运输中应有防震措施，装卸时轻拿轻放，防止机械损伤。

  - 贮存

产品应按不同种类、型号、规格在室内堆放，堆放高度不超过2m，堆放场地应坚实、平整、干燥。

______________________________