ICS 91.100.25

Q 31

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—××××

陶瓷砖试验方法

第3部分：吸水率、显气孔率、表观

绿色产品评价  陶瓷砖（板）

Green Products Assessment for Building Ceramic

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由       提出。

本标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色产品评价  陶瓷砖（板）

  - 范围

本标准规定了绿色产品建筑陶瓷的评价技术要求。

本标准适用于陶瓷砖、陶瓷板（含干挂空心陶瓷板）和广场砖等建筑陶瓷产品。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4100 陶瓷砖

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB/T 9195-2011 建筑卫生陶瓷分类和术语

GB 12348 工业企业厂界环境噪音排放标准

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB 21252 建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额

GB/T 23266  陶瓷板

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 23458 广场用陶瓷砖

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB 25464 陶瓷工业污染物排放标准

GB/T 27972 干挂空心陶瓷板

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范

GB/T 31268 限制商品过度包装 通则

GB/T XXX 绿色产品评价标准编制 通则

JC/T 2195 薄型陶瓷砖

JG/T 463-2014 建筑装饰用人造石英石板

HJ/T 297 环境标志产品技术要求 陶瓷砖

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿色产品 green product

是在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害极小、资源能源消耗少、品质高的产品。

[GB/T XXX绿色产品评价标准编制通则，定义3.1]

3.2

陶瓷砖  ceramic tile

由粘土、长石和石英为主要原料制造的用于覆盖墙面和地面的板状或块状建筑陶瓷制品。

[GB/T9195-2011，定义3.1.1]

3.3

陶瓷板  ceramic board

由粘土和其他无机非金属材料经成形、高温烧成等生产工艺制成的板状陶瓷制品。

[GB/T9195-2011，定义3.1.26]

3.4

广场砖 plaza pave stone

用于铺砌广场及道路的陶瓷砖。

[GB/T9195-2011，定义3.1.18]

3.5

单位产品综合能耗 the comprehensive energy consumption for unit product

在统计期内生产的每单位合格品所消耗的能源，折算成标准煤。

3.6

环境产品声明（EPD） environmental product declaration

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

3.7

碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

  - 评价要求

### 4.1 基本要求

4.1.1 生产企业基本要求

4.1.1.1生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.1.2生产企业的污染物排放应达到GB25464和地方污染物排放标准的要求，污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标；应严格执行节能环保相关国家标准并提供标准清单，近三年无重大质量、安全和环境事故。

4.1.1.3生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 23331和GB/T 28001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系和职业健康安全管理体系。

4.1.1.4生产企业的噪声排放应符合GB 12348。

4.1.1.5生产企业安全生产标准化水平应符合《建筑卫生陶瓷企业安全生产标准化评定标准》规定的三级要求。

4.1.1.6生产企业应开展绿色供应链管理，对产品主要原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出相关质量、环境、能源和安全等方面的管理要求。

4.1.1.7产品包装应符合GB/T 31268的有关要求。

4.1.1.8应按照GB17167配备能源计量器具。

4.1.1.9生产企业应取得环境产品声明（EPD）或碳足迹相关评价报告。

4.1.2 产品基本要求

4.1.2.1产品的基本性能应满足现行国家、行业标准要求，如GB/T 4100 陶瓷砖、GB/T 23266 陶瓷板、GB/T 23458 广场用陶瓷砖、GB/T 27972 干挂空心陶瓷板、JC/T 2195 薄型陶瓷砖等产品标准。

### 4.2 评价指标要求

4.2.1 指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。陶瓷有釉地砖应符合表1的要求，陶瓷无釉地砖应符合表2的要求，陶瓷墙砖应符合表3的要求，广场砖应符合表4的要求。

表1 陶瓷有釉地砖评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 |  | 指标 方向 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  | kg/m2 |  | ≤ | 30 | 依据A.1计算新鲜水消耗量， 并提供相关证明材料 |
|  | 生产废料回收利用 | 废坯（含釉坯）利用率 | % |  | ≥ | 99 | 依据A.3计算废坯（含釉坯）利用率，并提供相关证明材料 |
|  |  | 废釉浆回收利用率 |  |  | ≥ | 99 | 依据A.4计算废釉浆回收利用率， 并提供相关证明材料 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 | 吸水率E≤0.5% | kgce/m2 |  | ≤ | 6.0 | 依据GB21252相关方法计算， 并提供相关证明材料 |
|  |  | 吸水率0.5%＜E≤10% |  |  | ≤ | 4.2 |  |
|  |  | 吸水率E＞10% |  |  | ≤ | 4.0 |  |
| 环境 属性 | 放射性 污染 | 内照射指数 | — |  | ≤ | 0.4 | 依据GB 6566测试， 并提供相关检测报告 |
|  |  | 外照射指数 |  |  | ≤ | 0.8 |  |
|  | 铅镉含量 | 可溶性铅含量 | mg/kg |  | ≤ | 3 | 依据HJ/T 297检测， 并提供相关检测报告 |
|  |  | 可溶性镉含量 |  |  | ≤ | 0.5 |  |
|  | 生产过程污染物排放 | NOx | mg/m3 |  | ≤ | 150 | 依据GB25464测试， 并提供相关检测报告 |
|  |  | SO2 |  |  |  | 40 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 30 |  |
|  |  | 废水排放量 | kg/m2 |  | — | 0 | 依据相关证明材料 |
| 品质属性 | 硬度 |  | 级 |  | ≥ | 6 | 依据JG/T 463 测试， 并提供相关检测报告 |
|  | 破坏强度 | 吸水率E≤0.5% | N |  | ≥ | 2300（1000 a） | 陶瓷板依据GB/T23266测试，其它相关产品依据GB/T3810.4测试， 并提供相关检测报告 |
|  |  | 吸水率0.5%＜E≤10% |  |  | ≥ | 1800 （800a） |  |
|  |  | 吸水率E＞10% |  |  | ≥ | 1300 |  |
|  | 抗冲击性（恢复系数） | 吸水率E≤0.5% | — | ≥ |  | 0.85 | 依据GB/T3810.5测试， 并提供相关检测报告 |
|  |  | 吸水率0.5%＜E≤10% |  | ≥ |  | 0.8 |  |
|  |  | 吸水率E＞10% |  | ≥ |  | 0.6 |  |
|  | 耐磨性 |  | 级 |  | ≥ | 4 | 依据GB/T3810.7测试， 并提供相关检测报告 |
|  | 耐高浓度酸和碱 |  | 级 |  | ≥ | GHA | 依据GB/T3810.13测试， 并提供相关检测报告 |
|  | 耐污染性 |  | 级 |  | ≥ | 5 | 依据GB/T3810.14测试， 并提供相关检测报告 |
|  | 摩擦系数（干法） |  | — |  | ≥ | 0.65 | 依据GB/T4100测试， 并提供相关检测报告 |
| a．仅适用于符合GB/T23266的陶瓷有釉地砖产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

表2 陶瓷无釉地砖评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 |  | 指标 方向 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  | kg/m2 | ≤ |  | 30 | 依据A.1计算新鲜水消耗量， 并提供相关证明材料 |
|  | 生产废料回收利用 | 废坯（含釉坯）利用率 | % |  | ≥ | 99 | 依据A.3计算废坯（含釉坯）利用率，并提供相关证明材料 |
|  |  | 废釉浆回收利用率 |  |  | ≥ | 99 | 依据A.4计算废釉浆回收利用率， 并提供相关证明材料 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 | 吸水率E≤0.5% | kgce/m2 | ≤ |  | 6.0 | 依据GB21252相关方法计算， 并提供相关证明材料 |
|  |  | 吸水率0.5%＜E≤10% |  | ≤ |  | 4.2 |  |
|  |  | 吸水率E＞10% |  | ≤ |  | 4.0 |  |
| 环境 属性 | 放射性 污染 | 内照射指数 | — |  | ≤ | 0.4 | 依据GB 6566测试， 并提供相关检测报告 |
|  |  | 外照射指数 |  |  | ≤ | 0.8 |  |
|  | 铅镉含量 | 可溶性铅含量 | mg/kg |  | ≤ | 3 | 依据HJ/T 297检测， 并提供相关检测报告 |
|  |  | 可溶性镉含量 |  |  | ≤ | 0.5 |  |
|  | 生产过程污染物排放 | NOx | mg/m3 |  | ≤ | 150 | 依据GB25464测试， 并提供相关检测报告 |
|  |  | SO2 |  |  |  | 40 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 30 |  |
|  |  | 废水排放量 | kg/m2 |  | — | 0 | 依据相关证明材料 |
| 品质属性 | 硬度 |  | 级 |  | ≥ | 6 | 依据JG/T 463 测试， 并提供相关检测报告 |
|  | 破坏强度 | 吸水率E≤0.5% | N | ≥ |  | 2300（1000 a） | 陶瓷板依据GB/T23266测试，其它相关产品依据GB/T3810.4测试， 并提供相关检测报告 |
|  |  | 吸水率0.5%＜E≤10% |  | ≥ |  | 1800 （800a） |  |
|  |  | 吸水率E＞10% |  | ≥ |  | 1300 |  |
|  | 抗冲击性（恢复系数） |  | — |  | ≥ | 0.85 | 依据GB/T3810.5测试， 并提供相关检测报告 |
|  | 耐磨性 | 吸水率E≤0.5% | ≤ | mm3 |  | 101 | 依据GB/T3810.7测试， 并提供相关检测报告 |
|  |  | 吸水率0.5%＜E≤10% | ≤ | mm3 |  | 135 |  |
|  | 耐高浓度酸和碱 |  | 级 | ≥ |  | UHA | 依据GB/T3810.13测试， 并提供相关检测报告 |
|  | 耐污染性 |  | 级 |  | ≥ | 5 | 依据GB/T3810.14测试， 并提供相关检测报告 |
|  | 摩擦系数（干法） |  | — |  | ≥ | 0.65 | 依据GB/T4100测试， 并提供相关检测报告 |
| a．仅适用于符合GB/T23266的陶瓷无釉地砖产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3 陶瓷墙砖评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 指标 方向 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  |  | kg/m2 | ≤ | 30 | 依据A.1计算新鲜水消耗量， 并提供相关证明材料 |
|  | 生产废料回收利用 | 废坯（含釉坯）利用率 |  | % | ≥ | 99 | 依据A.3计算废坯（含釉坯）利用率，并提供相关证明材料 |
|  |  | 废釉浆回收利用率 |  |  | ≥ | 99 | 依据A.4计算废釉浆回收利用率， 并提供相关证明材料 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 | 吸水率E≤0.5% |  | kgce/m2 | ≤ | 6.0 | 依据GB21252相关方法计算， 并提供相关证明材料 |
|  |  | 吸水率0.5%＜E≤10% |  |  | ≤ | 4.2 |  |
|  |  | 吸水率E＞10% |  |  | ≤ | 4.0 |  |
| 环境 属性 | 放射性 污染 | 内照射指数 |  | — | ≤ | 0.4 | 依据GB 6566测试， 并提供相关检测报告 |
|  |  | 外照射指数 |  |  | ≤ | 0.8 |  |
|  | 铅镉含量 | 可溶性铅含量 |  | mg/kg | ≤ | 3 | 依据HJ/T 297检测， 并提供相关检测报告 |
|  |  | 可溶性镉含量 |  |  | ≤ | 0.5 |  |
|  | 生产过程污染物排放 | NOx |  | mg/m3 | ≤ | 150 | 依据GB25464测试， 并提供相关检测报告 |
|  |  | SO2 |  |  |  | 40 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 30 |  |
|  |  | 废水排放量 |  | kg/m2 | — | 0 | 依据相关证明材料 |
| 品质属性 | 破坏强度 |  |  | N | ≥ | 800 | 依据GB/T3810.4测试， 并提供相关检测报告 |
|  | 耐高浓度酸和碱 |  | 有釉 | 级 | ≥ | GHA | 依据GB/T3810.13测试， 并提供相关检测报告 |
|  |  |  | 无釉 |  | ≥ | UHA |  |
|  | 耐污染性 |  |  | 级 | ≥ | 5 | 依据GB/T3810.14测试， 并提供相关检测报告 |

表4 广场砖评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 指标 方向 | 基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 新鲜水消耗量 |  | kg/m2 | ≤ | 30 | 依据A.1计算新鲜水消耗量， 并提供相关证明材料 |
|  | 生产废料回收利用 | 废瓷利用率 | % | ≥ | 99 | 依据A.2计算废瓷利用率， 并提供相关证明材料 |
|  |  | 废坯（含釉坯）利用率 |  | ≥ | 99 | 依据A.3计算废坯（含釉坯）利用率，并提供相关证明材料 |
|  |  | 废釉浆回收利用率 |  | ≥ | 99 | 依据A.4计算废釉浆回收利用率， 并提供相关证明材料 |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗 |  | kgce/m2 | ≤ | 4.0 | 依据GB21252相关方法计算， 并提供相关证明材料 |
| 环境 属性 | 放射性 污染 | 内照射指数 | — | ≤ | 0.9 | 依据GB 6566测试， 并提供相关检测报告 |
|  |  | 外照射指数 |  | ≤ | 1.0 |  |
|  | 铅镉含量 | 可溶性铅含量 | mg/kg | ≤ | 3 | 依据HJ/T 297检测， 并提供相关检测报告 |
|  |  | 可溶性镉含量 |  | ≤ | 0.5 |  |
|  | 生产过程污染物排放 | NOx | mg/m3 | ≤ | 150 | 依据GB25464测试， 并提供相关检测报告 |
|  |  | SO2 |  |  | 40 |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 30 |  |
|  |  | 废水排放量 | kg/m2 | — | 0 | 依据相关证明材料 |
| 品质属性 | 硬度 |  | 级 | ≥ | 5 | 依据JG/T 463 测试， 并提供相关检测报告 |
|  | 破坏强度 |  | N | ≥ | 2300 | 依据GB/T3810.4测试， 并提供相关检测报告 |
|  | 耐磨性 |  | g | ≤ | 0.01 | 依据GB/T23458测试， 并提供相关检测报告 |
|  | 耐高浓度酸和碱 | 有釉 | 级 | ≥ | GHA | 依据GB/T3810.13测试， 并提供相关检测报告 |
|  |  | 无釉 |  | ≥ | UHA |  |
|  | 耐污染性 |  | 级 | ≥ | 5 | 依据GB/T3810.14测试， 并提供相关检测报告 |
|  | 防滑系数 |  | ° | ≥ | 14 | 依据GB/T26542测试， 并提供相关检测报告 |

### 4.3 指标计算方法

新鲜水消耗量、废瓷利用率、废坯（含釉坯）利用率和废釉浆回收利用率等指标的计算方法见附录A。

- （规范性附录）
指标计算方法

# A.1新鲜水消耗量

指每生产1 m2合格陶瓷砖所消耗的生产用新鲜水量，按公式（A.1）计算：

P=FsMs…………………………………………………………（A.1）

式中：

P——新鲜水消耗量，单位为千克每平方米（kg/m2）；

Fs——评价期（一般为1年）内产品消耗的上生产用新鲜水量，单位为千克（kg）；

Ms——评价期（一般为1年）内产品总产量，单位为平方米（m2）。

# A.2废瓷利用率

企业在生产过程中回收使用的废瓷总量与产生的废瓷总量之比，按式（A.2）计算：Kc=FcFg×100%………………………………………………（A.2）

式中：

Kc——废瓷的利用率，单位为百分率（%）；

Fc——评价期（一般为1年）内废瓷的回收利用量，单位为吨（t）；

Fg——评价期（一般为1年）内废瓷产生的总量，单位为吨（t）；

# A.3废坯利用率

企业在生产过程中回收使用的废坯总量与产生的废坯总量之比，按式（A.3）计算：

Kp=FpMp×100%……………………………………………（A.3）

式中：

Kp——废坯的利用率，单位为百分率（%）；

Fp——评价期（一般为1年）内废坯的回收利用量，单位为吨（t）；

Mp——评价期（一般为1年）内废坯产生的总量，单位为吨（t）；

# A.4废釉浆回收利用率

企业在生产过程中回收使用的废釉浆总量与产生的废釉浆总量之比，按式（A.4）计算：

Kj=FjMj×100%……………………………………………（A.4）

式中：

Kj——废釉浆的回收利用率，单位为百分率（%）；

Fj——评价期（一般为1年）内废釉浆的回收利用量，单位为吨（t）；

Mj——评价期（一般为1年）内废釉浆产生的总量，单位为吨（t）。