ICS 91.100.25

Q 31

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

陶瓷外墙砖通用技术要求

Ceramic tiles：special requirements for external tile

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

- XX - XX实施

前  言

本标准按GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会（SAC/TC249）归口。

本标准负责起草单位：福建省产品质量检验研究院、咸阳陶瓷研究设计院。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准首次发布。

陶瓷外墙砖通用技术要求

- 1 范围

本标准规定了陶瓷外墙砖的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输。

本标准适用于吸水率不大于6%的建筑物室外墙面保护及装饰用陶瓷外墙砖。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3810.2 陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验

GB/T 3810.3 陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表面相对密度和容重的测定

GB/T 3810.4 陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定

GB/T 3810.7 陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定

GB/T 3810.9 陶瓷砖试验方法 第9部分：抗热震性的测定

GB/T 3810.11 陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定

GB/T 3810.12 陶瓷砖试验方法 第12部分：抗冻性的测定

GB/T 3810.13 陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定

GB/T 3810.14 陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定

GB/T 4100 陶瓷砖

GB/T 9195-2011 建筑卫生陶瓷分类及术语

GB 50178 建筑气候区划标准

- 3 术语和定义

GB/T 4100和GB/T 9195界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

陶瓷外墙砖  external ceramic tile

用于建筑物室外墙面保护及装饰用的陶瓷砖。

- 4 分类

4.1 按表面特性方法分类

陶瓷外墙砖按表面特性分为有釉、无釉两种。

4.2 按成型方法分类

陶瓷外墙砖按成型方法分为：

a） 挤压砖，按尺寸偏差分为：

1） 精细

2） 普通

b)  干压砖

4.3 按吸水率（E）方法分类

陶瓷外墙砖按吸水率分为瓷质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖(0.5%＜E≤3%)、细炻砖（3%＜E≤6%）三种。

- 5 技术要求

5.1 表面质量

至少95%的陶瓷外墙砖其主要区域应无明显缺陷。

注：陶瓷外墙砖表面的人为装饰效果不能算作缺陷。

5.2 尺寸允许偏差

5.2.1 挤压陶瓷外墙砖尺寸允许偏差应符合表2 的规定。

表2 挤压陶瓷外墙砖尺寸允许偏差

| 项目 |  |  | 尺寸允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 精细 | 普通 |
| 长度和 宽度 | 每块砖（2条或4条边）的平均尺寸相对于工作尺寸（W）的允许偏差/% |  | ±1.0，最大±2mm | ±2.0，最大±4mm |
|  | 每块砖（2条或4条边）的平均尺寸相对于10块砖（20条或40条边）平均尺寸的允许偏差/% |  | ±1.0 | ±1.5 |
|  | 制造商选择工作尺寸应满足以下要求： 模数砖名义尺寸连接宽度允许在3mm～11mm之间； 非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于3mm。 |  |  |  |
| 厚度 | 每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸（W）厚度的允许偏差/mm | ±10%，最大值±0.5 |  |  |

5.2.2 干压陶瓷外墙砖尺寸允许偏差应符合表3 的规定。

表3干压陶瓷外墙砖尺寸允许偏差

| 项 目 |  | 尺寸允许偏差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名义尺寸 |  |  |  |
|  |  | N＜70mm | 70mm≤N＜150mm | 150mm≤N＜600mm | N≥600mm |
| 长度和 宽度 | 每块砖（2条或4条边）的平均尺寸相对于工作尺寸（W）的允许偏差/mm | ±0.5 | ±0.9 | ±1.4 | ±2.0 |
|  | 制造商选择工作尺寸应满足以下要求： 模数砖名义尺寸连接宽度允许在2～5mm之间； 非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%，最大5mm。 |  |  |  |  |
| 厚度 | 每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸（W）厚度的允许偏差/mm | ±10%，最大值±0.5 |  |  |  |

5.3 物理性能

陶瓷外墙砖物理性能应符合表4的规定。

表4 陶瓷外墙砖物理性能

| 物理性能 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 吸水率(质量分数) | 瓷质砖 | 平均值≤0.5%，单个最大值≤0.6% |
|  | 炻瓷砖 | 0.5%＜平均值≤3%，单个最大值≤3.3% |
|  | 细炻砖 | 3%＜平均值≤6%，单个最大值≤6.5% |
| 破坏强度/N | 厚度(工作尺寸)≥7.5mm | 平均值≥700 |
|  | 5.5mm＜厚度(工作尺寸) ＜7.5mm | 平均值≥550 |
|  | 厚度(工作尺寸) ≤5.5mm | 平均值≥390 |
| 断裂模数/MPa |  | 平均值≥30，单个值≥27 |
| 抗热震性 |  | 经10次抗热震试验后应无炸裂或裂纹 |
| 抗冻性 |  | 经试验应无裂纹或剥落 |
| 有釉砖抗釉裂性 |  | 经试验应无釉裂 |

5.4 化学性能

陶瓷外墙砖化学性能应符合表5的规定。

表5 陶瓷外墙砖化学性能

| 化学性能 |  |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐污染性 | 有釉砖 |  | 不低于3级 |
|  | 无釉砖 |  | 若在有污染的环境下使用，制造商应报告耐污染等级 |
| 耐化学腐蚀性 | 耐家庭化学试剂和游泳池盐类 | 有釉砖 | 不低于GB级 |
|  |  | 无釉砖 | 不低于UB级 |
|  | 耐低浓度酸和碱 | 有釉砖 | 制造商应报告耐化学腐蚀性等级 |
|  |  | 无釉砖 |  |
|  | 耐高浓度酸和碱 | 有釉砖 | 制造商应报告耐化学腐蚀性等级 |
|  |  | 无釉砖 |  |

5.5 放射性核素限量

陶瓷外墙砖放射性核素限量不应低于GB 6566标准中B类装饰装修材料的规定。

- 试验方法

用测量值或计算值判定本标准中的极限值时，采用修约值比较法。

6.1 试样

试验所需的样品数量及制样要求应见表6。

表6 试样数量及制样要求

| 检验项目 | 样品数量 | 制样要求 |
| --- | --- | --- |
| 表面质量 | 至少10块且不小于1m2 | — |
| 尺寸允许偏差 | 10块 | — |
| 吸水率 | 单块砖表面积不小于0.04m2：5块 | 宜用整砖检验，对于大规格的砖可从每块砖的中间部位切取最小边长为100mm的一块试样。 |
|  | 单块砖表面积小于0.04m2：10块 | — |
| 破坏强度和断裂模数 | 砖的长边尺寸＞1000：5块 | 宜用整砖检验，对于大规格的砖可根据GB/T 3810.4试验方法标准规定进行制样检验。 |
|  | 48＜砖的长边尺寸≤1000：7块 | 宜用整砖检验，对于大规格的砖可根据GB/T 3810.4试验方法标准规定进行制样检验。 |
|  | 18＜砖的长边尺寸≤48：10块 | — |
| 抗热震性 | 5块 | 宜用整砖检验，对于边长大于400mm的砖可在砖中心位置切割成（300mm～320mm）×（300mm～320mm）的试样进行检验。 |
| 抗冻性 | 单块砖表面积不小于0.04m2：10块 | 宜用整砖检验，对于边长大于400mm的砖可在砖中心位置切割成（200mm～300mm）×（200mm～300mm）的试样进行检验。 |
|  | 单块砖表面积小于0.04m2：10组 | 将最小面积为0.25m2的试样平均分成10组试样进行检验。 |
| 有釉砖抗釉裂性 | 5块 | 宜用整砖检验，对于边长大于400mm的砖可在砖中心位置切割成（200mm～300mm）×（200mm～300mm）的试样进行检验。 |
| 耐污染性 | 5块 | — |
| 耐化学腐蚀性 | 5块 | — |
| 放射性核素限量 | 2kg | 安装GB 6566标准规定进行制样检验。 |

6.2 表面质量

表面质量按照GB/T 3810.2的规定检验。

6.3 尺寸允许偏差

尺寸允许偏差按照GB/T 3810.2的规定检验。

6.4 吸水率

吸水率按照GB/T 3810.3的规定检验。

6.5 破坏强度和断裂模数

破坏强度和断裂模数按照GB/T 3810.4的规定检验。

6.6抗热震性

抗热震性按照GB/T 3810.9的规定检验。

6.7 抗冻性

抗冻性按照GB/T 3810.12的规定检验。

6.8 有釉砖抗釉裂性

有釉砖抗釉裂性按照GB/T 3810.11的规定检验。

6.9 耐污染性

耐污染性按照GB/T 3810.14的规定检验。

6.10 耐化学腐蚀性

耐化学腐蚀性按照GB/T 3810.13的规定检验。

6.11放射性核素限量

放射性核素限量按照GB 6566的规定检验。

- 检验规则

7.1 检验分类

检验分出厂检验和型式检验

7.1.1出厂检验

出厂检验项目包括表面质量、尺寸允许偏差和吸水率。

7.1.2 型式检验

型式检验包括本标准技术要求的全部项目，在正常生产条件下，每年至少进行一次。

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品试制定型鉴定；

- 生产工艺发生较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品停产半年以上，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

7.2  组批、抽样方案和判定规则

7.2.1 组批

按同品种同规格产品进行组批，以500m2为一批，不足500m2，以一批计。

7.2.2 抽样方案和判定规则

陶瓷外墙砖抽样方案和判定规则如表7。

表7 陶瓷外墙砖抽样方案和判定规则

| 检验项目 | 样本量 | 计数检验 |  | 计量检验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收数 | 拒收数 | 接收数 | 拒收数 |
| 表面质量a | 10～19 20～39 40～59 60～79 80～99 1m2 | 0 1 2 3 4 5% | 1 2 3 4 5 ＞5% | — | — |
| 尺寸允许偏差 | 10 | 0 | 1 | — | — |
| 吸水率a | 5b | 0 | 1 | X1≥L | X1＜L |
|  | 10c | 0 | 1 | X1≥L | X1＜L |
| 破坏强度 | 5d 7e 10f | — | — | X1≥L | X1＜L |
| 断裂模数 | 5d 7e 10f | 0 | 1 | X1≥L | X1＜L |
| 抗热震性 | 5 | 0 | 1 | — | — |
| 抗冻性 | 10 | 0 | 1 | — | — |
| 有釉砖抗釉裂性 | 5 | 0 | 1 | — | — |
| 耐污染性g | 5 | 0 | 1 | — | — |
| 耐化学腐蚀性g | 5 | 0 | 1 | — | — |
| 放射性核素限量 | 2kg | — | — | — | — |
| 注：a 样品量由砖的表面积决定。 b 仅指单块砖表面积不小于0.04m2。 c 仅指单块砖表面积小于0.04m2。 d 仅指单块砖的长边尺寸大于1000mm。 e 仅指单块砖的长边尺寸大于48mm且不大于1000mm。 f 仅指单块砖的长边尺寸大于18mm且不大于48mm。 g 每一种试验溶液。 |  |  |  |  |  |

- 标志、包装、贮存、运输

8.1 标志

砖和/或其包装上应有下列标志：

a）制造商的标记和/或商标以及产地；

b）产品名称、规格、等级、色号；

c）名义尺寸和工作尺寸；

d）表面特性，如有釉（GL）或无釉（UGL）；

e）吸水率，如低吸水率或中吸水率；

f）执行本标准名称和编号。

8.2 包装

8.2.1 产品用纸箱包装，在箱内应有防潮材料。如有空隙过大，应用软物充填四周。

8.2.2 每箱内应有盖有检验标志的产品合格证和产品使用说明。

8.3 贮存

储存时要按等级、品种、色号分别堆放，并严禁受潮。

8.4 运输

产品运输时要轻拿轻放，严禁受潮。

_________________________________