《陶瓷外墙砖通用技术要求》国家标准

编制说明

（征求意见稿）

一、任务来源，标准编制的意义和作用

根据国标委综合［2015］52号《国标标准委关于下达2015年第二批国家标准修订计划的通知》的要求，咸阳陶瓷研究设计院，福建省产品质量检验研究院共同负责《陶瓷外墙通用技术要求》国家标准的制定工作，本标准制定计划编号为20151983-T-609。本标准由中国建筑材料联合会提出、全国建筑陶瓷标准化技术委员会归口。

我国陶瓷砖经过三四十年的飞速发展，我国现已成为全世界产销第一的国家，陶瓷外墙砖作为陶瓷砖的重要组成部分，广泛地用于建筑物外墙，陶瓷外墙砖不仅具有能装饰整个建筑物，同时因其耐酸碱，物理化学性能稳定，对保护墙体有重要作用，外墙砖行业发展迅速，特别是近几年来为满足陶瓷外墙砖装饰个性化与丰富性的要求，外墙装饰技术和手法朝高品位、高档次发展。现目前，国家尚未发布实施专门针对外墙砖的国家或行业标准，大多数陶瓷外墙砖生产企业执行GB/T4100-2015《陶瓷砖》或JC/T2195-2013《薄型陶瓷砖》标准，部分企业制定自身的陶瓷外墙砖企业标准，在执行这些标准的过程中，出现某些技术指标不适应于陶瓷外墙砖产品的特点或某些类陶瓷外墙砖无标准可依的尴尬境地，造成陶瓷外墙砖在政府质量监管部门的抽查过程中，出现合格率较低的情况，因此根据陶瓷外墙砖产品的特性，起草相适应的国家标准，已成为迫在眉睫的事情。这不仅有利于指导陶瓷外墙砖生产企业规范化生产，提升外墙砖的产品质量，促进陶瓷外墙砖的健康发展，都具有重要的意义。

二、工作简况

1、标准制定计划下达后，标准负责起草单位福建省产品质量检验研究院于2015年12月30日在福州成立陶瓷外墙砖通用技术要求标准制定工作组。会上同意部分生产企业参与该标准的制定工作，确定了编制组成员，对标准编制大纲、标准的初稿等具体内容做了详细的讨论。制定了下步编制工作分工和进度计划。

2、工作组首先通过会议座谈、走访、查阅资料等多种方式开展调研，收集国家相关政策和法律法规、深入了解我国陶瓷外墙砖行业发展和技术水平提升的情况，广泛征集陶瓷外墙砖生产企业现执行标准中存在问题和制定建议，了解相关标准的关联性问题，制定了验证试验方案，针对性的进行了验证试验。

3、2017年6月30日编制组内部征求意见。

4、2017年7月30日完成《陶瓷外墙砖通用技术要求》征求意见稿。

本标准文本经过了拟定草稿阶段、讨论初稿阶段，拟申请进入征求意见稿阶段。

三、标准编制的原则和主要内容。

1、标准编制原则

在标准编制过程中，严格遵守GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》。

在本标准的编写过程中将注意贯彻协调一下的原则，与已发布的相关国家标准、行业标准和规范相协调。既考虑相关规范标准，更注重产品的要求，特别是要反映产品自身的质量。

本标准规定的试验方法和检验规则强调切实可行，具有可操作性，试验方法尽量采用已有的国际或国家标准。

本着标准的最大自由度原则，对产品的生产原料和生产工艺不加限制，但要求产品应满足基本的使用要求。

本标准主要技术路线是：吸纳相关的专业人士组成标准起草工作组，通过对国内外陶瓷行业情况的调研，广泛收集各方资料和产品，征求生产、使用、贸易、设计、检验等各方意见，考虑其使用条件，通过验证试验，制定出产品的技术指标、检验方法、检验规则和运输贮存等标准要求。

2、本标准主要参考的国内外标准情况

本次标准制定主要参考的国内外标准情况国际标准和国外标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 4100-2015 | 陶瓷砖 |
| 2 | GB/T 9195-2011 | 建筑卫生陶瓷分类及术语 |
| 3 | GB/T 23266-2009 | 陶瓷板 |
| 4 | JC/T 456-2005 | 陶瓷马赛克 |
| 5 | JC/T 1095-2009 | 轻质陶瓷砖 |
| 6 | JC/T 2195-2012 | 薄型陶瓷砖 |
| 7 | JGJ 126-2015 | 外墙饰面砖工程施工及验收规程 |
| 8 | GB 50178-1993 | 建筑气候区划标准 |
| 9 | GB/T 3810.2～14-2016 | 陶瓷砖试验方法 |
| 10 | 国际标准 ISO13006：2012 | 陶瓷砖—定义、分类、特性和标记 |
| 11 | 欧盟标准 EN14411：2012 | 陶瓷砖—定义、分类、特性和标记 |

3、标准主要内容说明

综合产品的实际生产和应用情况、调研情况、与相关标准的协调、特别是综合验证试验的结果研究确定本标准的技术内容。

以下是关于标准技术内容的说明。

3.1 范围

根据现行住建部行业标准JGJ 126-2015《外墙饰面砖工程施工及验收规程》中3.1.4条对外墙饰面砖工程中采用的陶瓷砖使用于7个不同气候区时，其吸水率应符合“I、Ⅵ、Ⅶ区吸水率不应大于3%；Ⅱ区吸水率不应大于6%；Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ区和冰冻期一个月以上的地区吸水率不宜大于6%”的要求，并结合陶瓷外墙砖的所具有的使用特性，因此本标准规定适用范围为吸水率不大于6%的建筑物室外墙面保护及装饰用陶瓷外墙砖。

3.2 术语和定义

陶瓷外墙砖  external ceramic tile

用于建筑物室外墙面保护及装饰用的陶瓷砖。

本标准中参照GB/T 9195-2011《建筑卫生陶瓷分类及术语》中关于陶瓷外墙砖的术语和定义“用于装饰与保护建筑物外墙的陶瓷砖”，结合标准工作组各专家的建议，对陶瓷外墙砖术语做相应的修改，本标准中未列出的术语，则以GB/T9195-2011为准。

3.3 分类

考虑到陶瓷外墙砖使用区域环境特点，并参照JGJ 126-2015《外墙饰面砖工程施工及验收规程》中3.1.4条对外墙饰面砖工程中采用的陶瓷砖中对吸水率的规定，将陶瓷外墙砖按吸水率（E）方法分类分为瓷质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖(0.5%＜E≤3%)、细炻砖（3%＜E≤6%）三种。

其余分类方法同GB/T 4100-2015《陶瓷砖》标准规定。

3.4总体技术要求

考虑到陶瓷外墙砖所使用的特定环境，以及对建筑物外墙的装饰和保护功能特点，并为了积极响应国家节能减排，陶瓷外墙砖薄型化已成趋势。本标准以GB/T 4100-2015《陶瓷砖》为基础，并结合JC/T 2195-2012《薄型陶瓷砖》标准中对薄型陶瓷砖破坏强度和断裂模数的要求，与这两个标准的技术要求异同点如下：

3.4.1 与GB/T 4100-2015《陶瓷砖》和JC/T 2195-2012《薄型陶瓷砖》技术要求一致的项目包括：

——表面质量；

——抗热震性

——抗釉裂性

——抗冻性

——耐污染性

——耐化学腐蚀性

3.4.2 尺寸允许偏差技术要求编制说明

本标准规定了陶瓷外墙砖长、宽、厚尺寸允许偏差的要求，因陶瓷外墙砖的主要功能为对外墙起装饰和保护作用，不同于地砖或室内墙面砖对平整度有要求，因此未对其平整度进行规定。

参照GB/T 4100-2015《陶瓷砖》对不同规格的干压陶瓷砖的长、宽、厚尺寸允许偏差进行了规定。

3.4.3 吸水率技术要求编制说明

考虑到我国幅员辽阔，不同地区气候条件对建筑影响的差异性，因此对陶瓷外墙砖的吸水率进行了规定，参照JGJ 126-2015《外墙饰面砖工程施工及验收规程》中3.1.4条：外墙饰面砖工程中采用的陶瓷砖，根据本规程附录A和附录B不同气候区划分，应符合下列相应规定：

| 序号 | 气候区 | 吸水率要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ、Ⅵ、Ⅶ | 不应大于3% |
| 2 | Ⅱ | 不应大于6% |
| 3 | Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和冰冻期一个月以上地区 | 不宜大于6%（条件许可下首先应这样要求。） |

并且根据GB/T4100-2015《陶瓷砖》按吸水率分类方法，规定了陶瓷外墙砖的吸水率：瓷质砖（平均值≤0.5%，单个最大值≤0.6%）、炻瓷砖（0.5%＜平均值≤3%，单个最大值≤3.3%）、细炻砖（3%＜平均值≤6%，单个最大值≤6.5%）。

3.4.4 破坏强度和断裂模数技术要求编制说明

通过广泛收集有代表性的样品特别是为工程实际提供的产品，在科学研究分析的基础上，根据验证试验的结果确定科学合理并有指导发展作用的标准指标。

在制定破坏强度和断裂模数的技术要求时，编制组收集了国内50余家有代表性的厂家的样品近200个，通过实验室验证性试验和近年来质量监管部门对陶瓷外墙砖的监督抽查(如国家监督抽查、省质监局监督抽查)的检测数据分析，采用科学的统计方法，破坏强度和断裂模数的技术要求既能体现我国外墙砖总体的质量水平，又能科学引导陶瓷外墙砖的产业发展，制定了以下技术要求。

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 破坏强度/N | 厚度(工作尺寸)≥7.5mm | 平均值≥700 |
|  | 5.5mm＜厚度(工作尺寸) ＜7.5mm | 平均值≥550 |
|  | 厚度(工作尺寸) ≤5.5mm | 平均值≥390 |
| 断裂模数/MPa |  | 平均值≥30，单个值≥27 |

3.4.5 抗热震性技术要求编制说明

技术要求按照符合GB/T 4100-2015《陶瓷砖》和JC/T 2195-2012《薄型陶瓷砖》的要求。

3.4.6抗冻性技术要求编制说明

技术要求按照符合GB/T 4100-2015《陶瓷砖》和JC/T 2195-2012《薄型陶瓷砖》的要求。

3.4.7有釉砖抗釉裂性技术要求编制说明

技术要求按照符合GB/T 4100-2015《陶瓷砖》和JC/T 2195-2012《薄型陶瓷砖》的要求。

3.4.8耐污染性技术要求编制说明

技术要求按照符合GB/T 4100-2015《陶瓷砖》和JC/T 2195-2012《薄型陶瓷砖》的要求。

3.4.9耐化学腐蚀性技术要求编制说明

技术要求按照符合GB/T 4100-2015《陶瓷砖》和JC/T 2195-2012《薄型陶瓷砖》的要求。

3.4.10放射性核素限量技术要求编制说明

考虑到陶瓷外墙砖的使用范围为室外墙装饰，按照GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准规定，陶瓷外墙砖属于B类装饰装修材料，因此，陶瓷外墙砖的放射性核素限量技术要求按照符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准中B类装饰装修材料的要求。

3.5 试验方法编制说明

陶瓷外墙砖在应用于建筑物外墙时，主要起装饰和保护墙体的功能，产品规格形状各异、种类繁多，为了保证试验结果的稳定性和重复性，因此编制试验方法时，陶瓷外墙砖的试验的样品数量按照GB/T3810.1-2015的标准要求，对陶瓷外墙砖的制样要求进行了如下规定。

| 检验项目 | 样品数量 | 制样要求 |
| --- | --- | --- |
| 表面质量 | 至少10块且不小于1m2 | — |
| 尺寸允许偏差 | 10块 | — |
| 吸水率 | 单块砖表面积不小于0.04m2：5块 | 宜用整砖检验，对于大规格的砖可从每块砖的中间部位切取最小边长为100mm的一块试样。 |
|  | 单块砖表面积小于0.04m2：10块 | — |
| 破坏强度和断裂模数 | 砖的长边尺寸＞1000：5块 | 宜用整砖检验，对于大规格的砖可根据GB/T 3810.4试验方法标准规定进行制样检验。 |
|  | 48＜砖的长边尺寸≤1000：7块 | 宜用整砖检验，对于大规格的砖可根据GB/T 3810.4试验方法标准规定进行制样检验。 |
|  | 18＜砖的长边尺寸≤48：10块 | — |
| 抗热震性 | 5块 | 宜用整砖检验，对于边长大于400mm的砖可在砖中心位置切割成（300mm～320mm）×（300mm～320mm）的试样进行检验。 |
| 抗冻性 | 单块砖表面积不小于0.04m2：10块 | 宜用整砖检验，对于边长大于400mm的砖可在砖中心位置切割成（200mm～300mm）×（200mm～300mm）的试样进行检验。 |
|  | 单块砖表面积小于0.04m2：10组 | 将最小面积为0.25m2的试样平均分成10组试样进行检验。 |
| 有釉砖抗釉裂性 | 5块 | 宜用整砖检验，对于边长大于400mm的砖可在砖中心位置切割成（200mm～300mm）×（200mm～300mm）的试样进行检验。 |
| 耐污染性 | 5块 | — |
| 耐化学腐蚀性 | 5块 | — |
| 放射性核素限量 | 2kg | 安装GB 6566标准规定进行制样检验。 |

试验方法过程按照如下标准规定进行：

GB/T 3810.2-2016《陶瓷砖试验方法 第2部分：尺寸和表面质量的检验》

GB/T 3810.3-2016《陶瓷砖试验方法 第3部分：吸水率、显气孔率、表面相对密度和容重的测定》》

GB/T 3810.4-2016《陶瓷砖试验方法 第4部分：断裂模数和破坏强度的测定》

GB/T 3810.7-2016《陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定》

GB/T 3810.9-2016 《陶瓷砖试验方法 第9部分：抗热震性的测定》

GB/T 3810.11-2016《陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定》

GB/T 3810.12-2016《陶瓷砖试验方法 第12部分：抗冻性的测定》

GB/T 3810.13-2016《陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定》

GB/T 3810.14-2016《陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定》

3.6检验规则编制说明

检验规则中检验分类、组批、抽样方案根据GB/T3810.1-2015的标准规定。

在编制判定规则时候，根据陶瓷外墙砖验证性试验的实际检测数据，以及近几年来国家质检部门开展的监督抽查中对陶瓷砖判定规则规定，为了保持与陶瓷砖国抽方案判定原则的一致性，对判定规则进行了如下编写。

| 检验项目 | 样本量 | 计数检验 |  | 计量检验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收数 | 拒收数 | 接收数 | 拒收数 |
| 表面质量a | 10～19 20～39 40～59 60～79 80～99 1m2 | 0 1 2 3 4 5% | 1 2 3 4 5 ＞5% | — | — |
| 尺寸允许偏差 | 10 | 0 | 1 | — | — |
| 吸水率a | 5b | 0 | 1 | X1≥L | X1＜L |
|  | 10c | 0 | 1 | X1≥L | X1＜L |
| 破坏强度 | 5d 7e 10f | — | — | X1≥L | X1＜L |
| 断裂模数 | 5d 7e 10f | 0 | 1 | X1≥L | X1＜L |
| 抗热震性 | 5 | 0 | 1 | — | — |
| 抗冻性 | 10 | 0 | 1 | — | — |
| 有釉砖抗釉裂性 | 5 | 0 | 1 | — | — |
| 耐污染性g | 5 | 0 | 1 | — | — |
| 耐化学腐蚀性g | 5 | 0 | 1 | — | — |
| 放射性核素限量 | 2kg | — | — | — | — |
| 注：a 样品量由砖的表面积决定。 b 仅指单块砖表面积不小于0.04m2。 c 仅指单块砖表面积小于0.04m2。 d 仅指单块砖的长边尺寸大于1000mm。 e 仅指单块砖的长边尺寸大于48mm且不大于1000mm。 f 仅指单块砖的长边尺寸大于18mm且不大于48mm。 g 每一种试验溶液。 |  |  |  |  |  |

3.7标志、包装、贮存、运输编制说明

按照符合GB/T 4100-2015《陶瓷砖》的要求进行编写。

四、主要试验（或验证）情况分析

根据国标委20151983-T-609国家标准修订计划要求，为了做好《陶瓷外墙砖通用技术要求》国家标准的修订工作，标准工作组针对需标准技术条款和试验方法的相关内容，制定了验证试验方案，按照方案进行试验，取得了大量的试验数据。为标准起草提供科学、真实、准确、有效的实验数据。

验证试验由福建省产品质量检验研究院完成。见《验证试验报告》

五、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

该项目严格按照标准制定的程序进行，广泛征求了意见。在技术内容上不涉及专利，标准的实施过程中也不会涉及专利。

六、主要编制内容见《陶瓷外墙砖通用技术要求》（征求意见稿）。

陶瓷外墙砖通用技术要求标准制定工作组

2017年6月30日