ICS 91.100.25

Q 31

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

大理石瓷砖

Marble tiles

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会（SAC/TC249）归口。

本标准负责起草单位：佛山市简一陶瓷有限公司、广东宏宇新型材料有限公司、咸阳陶瓷研究设计院。

本标准参加起草单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司、广东嘉俊陶瓷有限公司、广东新明珠陶瓷集团有限公司、佛山高明顺成陶瓷有限公司、佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司、广东天弼陶瓷有限公司、四川白塔新联兴陶瓷集团有限责任公司、广东新中源陶瓷有限公司、佛山市高明美陶陶瓷有限公司、佛山市高明骏程陶瓷有限公司、佛山市高明王者陶瓷有限公司、佛山市高明森景陶瓷有限公司、广东东鹏控股股份有限公司、广东博德精工建材有限公司、广东宏海陶瓷实业发展有限公司、广东宏陶陶瓷有限公司、广东宏威陶瓷实业有限公司、肇庆乐华陶瓷洁具有限公司、广东金牌陶瓷有限公司、佛山市金尊玉陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司、佛山金丝路陶瓷有限公司。

本标准主要起草人：杨君之、王博、王勇、张旗康、闻万梁、王常德、李列林、霍德炽、周宽、刘建新、章庆卫、廖咏康、潘荣、钟健光、何晓阳、田国权、陈世清、覃空、欧家瑞、姚区、张代兰、南顺芝、赵光岩、金思平。

大理石瓷砖

- 范围

本标准规定了大理石瓷砖的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于室内外装饰装修用的具有大理石装饰效果的低吸水率陶瓷砖。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1031产品几何技术规范 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值

GB/T 3810.1  陶瓷砖试验方法 第1部分：抽样和接收条件

GB/T 3810.2 陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验

GB/T 3810.3 陶瓷砖试验方法 第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定（

GB/T 3810.6 陶瓷砖试验方法 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定

GB/T 3810.7 陶瓷砖试验方法 第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定

GB/T 3810.9 陶瓷砖试验方法 第9部分:抗热震性的测定

GB/T 3810.13 陶瓷砖试验方法 第13部分:耐化学腐蚀性的测定

GB/T 3810.14 陶瓷砖试验方法 第14部分:耐污染性的测定

GB/T 4100 陶瓷砖

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 9195建筑卫生陶瓷分类和术语

GB/T 13891  建筑饰面材料镜向光泽度测定方法

JC/T872莫氏硬度测定方法

- 术语和定义

GB/T4100和GB/T 9195界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 大理石瓷砖 marble tiles

具有大理石装饰效果的低吸水率陶瓷砖。

- 纹理 lines

产品表面上呈现的大理石纹路效果。

- 质感 sense of reality

大理石瓷砖所表现出的表面立体感，在本标准中用表面粗糙度描述。

- 分类

根据大理石瓷砖的吸水率、尺寸偏差、质感分为A、B类。

- 技术要求

  - 尺寸

尺寸应符合表1的规定。

表1 尺寸

| 技术要求 |  |  |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 名义尺寸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 70mm≤N<150mm | N≥150mm |  |  |  |
| 长度和宽度 | 每块砖（2条或4条边）的平均尺寸相对于工作尺寸（W）的允许偏差/%。 |  | ±0.9 | ±0.3，最大值±1.5mm |  |  | GB/T3810.2 |
|  |  |  | 大理石瓷砖A类:最大值±1.0mm |  |  |  |  |
|  | 制造商选择工作尺寸应满足以下要求： 模数砖名义尺寸连接宽度允许在2mm～5mm之间。 非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%，最大5mm |  |  |  |  |  | GB/T3810.2 |
| 厚度b 厚度由制造商确定。 每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/% |  |  | ±5 | ±5，最大值±0.5mm |  |  | GB/T3810.2 |
| 边直度C（正面） 相对于工作尺寸的最大允许偏差/% |  |  | ±0.75 | ±0.3，最大值±1.5mm |  |  | GB/T3810.2 |
|  |  |  | 大理石瓷砖A类:±0.2，最大值±1.0mm |  |  |  |  |
| 直角度C 相对于工作尺寸的最大允许偏差/% |  |  | ±0.75 |  | ±0.3，最大值±2.0mm |  | GB/T3810.2 |
|  |  |  | 大理石瓷砖A类:±0.2，最大值±1.0mm |  |  |  |  |
| 表面平整度 最大允许偏差/% |  | 相对于工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度 | ±0.75 |  |  | ±0.3，最大值±2.0mm | GB/T3810.2 |
|  |  | 相对于工作尺寸的边弯曲度 | ±0.75 |  |  | ±0.3，最大值±2.0mm | GB/T3810.2 |
|  |  | 相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度 | ±0.75 |  |  | ±0.3，最大值±2.0mm | GB/T3810.2 |
|  |  | 大理石瓷砖A类的表面平整度允许偏差为±0.1，且最大偏差≤1.0mm。 边长＞600mm的砖，表面平整度用上凸和下凹表示，其最大偏差≤1.5mm。 |  |  |  |  | GB/T3810.2 |

  - 外观质量

5.2.1 装饰性能

装饰性能应符合表2的规定。

表2 装饰性能

| 装饰性能 | 要求 |
| --- | --- |
| 纹理（种） | ≥4 |
| 质感（立体感,μm） | A类Rz≥1.0，B类＜1.0 |

5.2.2 表面质量

至少有95%的砖距约1.0m处观察其主视区域，无磕碰、无裂纹、无落渣，无其它明显缺陷。

注：在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的表面裂纹、凹坑、斑点或色斑不能看作为缺陷。

  - 物理性能和化学性能

物理性能和化学性能应符合表3的规定。

表3 物理性能和化学性能

| 物理性能和化学性能 | 要求 |
| --- | --- |
| 吸水率（%） | A类≤0.5,B类≤3.0 |
| 表面莫氏硬度 | ≥4 |
| 耐磨性（级） | ≥3 |
| 抗热震性 | 经抗热震性试验应无裂纹、剥落等破坏 |
| 摩擦系数（地面用） | 单个值≥0.50（干法） |
| 耐污染性 | 最低3级 |
| 耐化学腐蚀性 | 不低于GB级 |
| 其它理化性能 | 应符合GB/T 4100-2015的规定 |

  - 放射性核素限量

应符合GB 6566-2010中A类规定。

- 试验方法

  - 尺寸

按照GB/T 3810.2的规定进行。

  - 外面质量

    - 装饰性能

纹理变化用目测进行检验，质感按照GB/T1031-2009的规定进行。

    - 表面质量

按照GB/T 3810.2的规定进行。

  - 吸水率

按照GB/T 3810.3的规定进行。

  - 表面莫氏硬度

按照JC/T872-2000的规定进行。

  - 耐磨性

按照GB/T 3810.7的规定进行。

  - 抗热震性

按照GB/T 3810.9的规定进行。

  - 摩擦系数

按照GB/T 4100-2015附录M的规定进行。

  - 光泽度

按照GB/T 13891规定的方法进行。

  - 耐污染性

按照GB/T 3810.14的规定进行。

  - 耐化学腐蚀性

按照GB/T 3810.13的规定进行。

  - 其它理化性能

按GB/T 4100-2015的规定进行。

  - 放射性核素限量检验

按GB 6566的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

    - 出厂检验

出厂检验项目包括尺寸、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数、标志。

    - 型式检验

型式检验项目为第4章全部内容和标志。下列情况之一时，应进行型式检验：

a）原材料和工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

b）停产半年以上，恢复生产时；

c）正常生产每年进行一次；

d）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e）质量技术监督部门提出要求时。

  - 组批规则与抽样方案

    - 组批规则

以同种产品，同一级别、同一规格实际的交货量大于5000m2为一批，不足5000m2以一批计。

    - 抽样

标志、尺寸偏差、表面质量、物理性能、化学性能的抽样按GB/T 3810.1的规定执行。

    - 判定规则

标志、尺寸偏差、表面质量、物理性能、化学性能的判定规则按GB/T 3810.1的规定执行。

- 标志和说明

  - 标志

砖或其包装上应有下列标志：

  - 制造商的标记和/或商标以及产地；

  - 质量标志；

  - 产品名称及执行本标准的相应类别；

  - 本标准号；

  - 名义尺寸和工作尺寸，模数(M)或非模数；

  - 产品的表面特征；

  - 放射性水平类别；

  - 砖和包装的总质量。

  - 产品特性

对用于地面的陶瓷砖，应报告以下特性：

- 按GB/T 4100-2015附录M规定所测得的摩擦系数；

- 耐磨性级别。

注：按GB/T 4100-2015附录P规定的耐磨性级别。

  - 说明书

产品说明书中应包括下列内容：

- 成型方法；

- 陶瓷砖类别及执行标准号；

- 名义尺寸和工作尺寸，模数(M)和非模数；

- 表面特性；

  - 使用说明。

- 包装、运输、贮存和订货

  - 包装

    - 陶瓷砖采用纸箱和/或其它环保安全的包装材料包装。

    - 包装箱应牢固，并符合包装标准的要求。特殊要求的包装可由供需双方协商。

    - 包装应有合格证和使用说明书。

  - 运输

    - 在搬动时应轻拿轻放、严禁摔扔，以防破损。

    - 在运输和存放时应有防雨设施，严防受潮，防止撞击。

  - 贮存

    - 产品应按品种、规格、等级分别整齐堆放，在室外堆放时应有防雨设施。

    - 贮存中产品堆码高度应适当，以免压坏包装箱或产品。

  - 订货

在订货时，如尺寸、厚度、表面特征、颜色、外观、耐磨性级别以及其他性能均应与相关方协商一致。

——————————————