《陶瓷砖防滑性等级评价指南》国家标准

编制说明

（征求意见稿 讨论稿）

- 工作简况

  - 任务来源

2015年4月30日，中国国家标准化管理委员会以国标委综合[2015]30号发布了“关于下达2015年第一批国家标准制修订计划的通知”，下达了《陶瓷砖防滑性等级评价指南》国家标准制定计划，计划编号20150494-T-609。本项目由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会归口，由广东宏陶陶瓷有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司、广东宏威陶瓷实业有限公司等负责起草。

  - 主要工作过程

2014年2月，由广东宏陶陶瓷有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司、广东宏威陶瓷实业有限公司在前期市场调查的基础上，依据相关标准申报规定，向全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会（SAC/T C249）提出了标准申报，提交了相关申报资料。

在此之前，筹备组在北京召开了筹备会议，交流了产品的行业发展状况，探讨了标准编制的必要性和可行性，确定了标准申报和编制筹备小组，随后编写了标准项目建议书，起草了标准草案稿，收集了部分标准资料，对标准的编制原则、路线、方案、分工等进行了探讨，进行了标准启动的前期准备。2014年2月向标委会提交了申报资料。

2015年4月30日，国家标准化管理委员会以国标委综合[2015]30号发布了“关于下达2015年第一批国家标准制修订计划的通知”，下达了《陶瓷砖防滑性等级评价指南》国家标准制定计划，计划编号20150494-T-609。

2015年12月15日～16日，在标委会的指导下，由广东宏集团有限公司承办，在宁夏银川召开了标准启动会，宣告了标准编制组的正式成立。

会议由广东宏集团有限公司王勇主持，标委会秘书长王博出席了会议。会上王博就标准编制的基本原则、编写规定、编制要求、应注意的问题等进行了讲解，标准主编人员中国建材检验认证集团股份有限公司胡云林代表编制组介绍标准编制的计划与安排、人员分工与责任、主要工作内容等做了介绍，会议还就标准的初步草案与标准基本框架进行了讨论。会议提出下一步的主要工作包括：

  - 充分利用现代通讯方式，建立工作QQ群，及时进行沟通、讨论和交换意见。

  - 确定落实标准参编单位和参编人员，各参编单位安排专人负责标准的编制工作，以推动计划的开展和落实；

  - 各参编单位积极开展调研、广泛收集国内外资料和样品，有试验能力的参编单位应进行验证试验；

  - 采用静摩擦系数法、摆锤法、斜坡法等目前国际上通用的三种试验方法作为重点考虑的试验方法，并对该三种方法进行验证试验；

  - 深入研究标准初稿，随时提出修改意见，在标准第二次工作会议上进行总结和讨论，确定分级试验方法。

2016年5月10日~11日，在陕西咸阳召开了标准第二次工作会议。

标准的归口、主编及参编单位等共二十余个单位三十余人出席了会议，全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会的挂靠单位咸阳陶瓷研究设计院院长出席了会议并讲话。

梁院长首先对与会代表表示热烈欢迎，并要求标委会秘书处按照国标委的规定带领编制组按时高质量地完成标准编制工作，承办单位领导王勇对来自全国各地的与会人员表示欢迎和感谢，并就整个标准编制工作的安排进行了介绍。

全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会秘书长王博主持了会议。

王博介绍了目前国家的标准化政策及标委会的工作情况以及陶瓷标准的最新动态，并对按时完成标准编制工作提出了具体要求。

标准主编人中国建材检验认证集团股份有限公司胡云林首先说明了第一次工作会议以来标准编制的进展情况和下一步工作的计划安排，详细介绍了调研和试验验证情况，并对标准进行了编制的说明。

会议逐句对标准文本进行了讨论修改。

会议重点讨论了与同期编制的《防滑陶瓷砖》标准的内容及之间的协调问题，以及与GB/T 4100-2015的协调原则、技术指标的确定以及标准中防滑试验方法的采用和分级问题。

会议达成了以下共识并确定了下一步的工作计划和任务：

- 国际上并无统一的防滑性能试验方，而住建部已有JGJ/T 331-2014《建筑地面工程防滑技术规程》，其中采用了静摩擦和摆式摩擦两种方法并规定了相应的指标，在国家标准GB/T 4100-2015《陶瓷砖》中采用了静摩擦系数方法，在GB/ T 23458-2009《广场用陶瓷砖》中采用了斜坡法，而这几种也是国际上较多采用的几种典型试验方法，与欧美的试验方法高度一致。考虑到协调性问题，《陶瓷砖防滑性等级评价指南》标准作为方法指南，应包含静摩擦法、摆锤法和斜坡法这三种目前在国内外得到广泛认同的试验方法，作为一个普遍适用的基础性标准，方便以后不同的陶瓷砖产品标准选择引用；

- 对收集的防滑砖产品，重点进行静摩擦、摆锤法、斜坡法试验并研究三种方法之间的对应关系，科学划分防滑等级；

- 每个参会企业应在十天内同时向各检验机构提供不少于5组试验样品，有试验能力的企业也应同时进行试验；

- 2016年7月中旬将验证数据提交给胡云林进行汇总；

- 拟于2016年7月下旬召开标准第三次工作会议，对调研和验证情况进行研讨。

会议要求各参编单位积极按时完成任务，工作中发现问题及时进行沟通讨论。

后经编制组广泛调研和深入讨论，最终形成了征求意见稿。

  - 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本项目由广东宏陶陶瓷有限公司、中国建材检验认证集团股份有限公司、广东宏威陶瓷实业有限公司等共同负责，邀请业内有代表性的单位和专家参加，分工协作。将通过广泛参调研、资料收集、样品收集、标准讨论、验证试验等工作，为标准的编制提供保障。

主要参加单位和工作组成员及其所做的工作见附件1。

  - 项目背景

随着我国建筑业的发展，陶瓷砖广泛用于室内外建筑地面的装饰，使建筑物华丽美观、富丽堂皇，但使用上大都忽略了地面防滑的问题，每年在陶瓷地面滑倒摔伤的人数日益增加，人身伤害事件不时发生。为应对这一社会问题，市场专门推出了凸出防滑功能的防滑陶瓷砖产品。

造成滑倒的原因，固然一方面是很多工程上未考虑地面的防滑要求，对所选陶瓷砖也没作这方面规定，但很重要的原因是即便有的地面设计考虑了防滑问题，但是一般的陶瓷砖产品很难满足这一要求，对陶瓷砖缺乏科学的防滑性能评价与防滑能力高低的评价。

目前大量的陶瓷砖产品都不具备专门的防滑功能，即便消费者关注了防滑问题，有的产品也号称具有防滑功能，但由于缺乏相应的判定依据，消费者的权益也很难得到保障，难以选到满足要求的陶瓷砖。

虽然有好几种防滑性能评价方法，但都不算非常完善，因此防滑性能评价方法成为了制约产品评价的瓶颈。

本标准的适时推出，对于保障产品质量、方便工程选材，保障群众生命健康和安全、创建和谐社会具有重要的意义。

  - 行业调研情况

经过多年的高速发展，我国陶瓷砖年产量已超过100亿平方米，成为室内第一大装饰材料。

2014年，我国建筑陶瓷生产102亿平方米。我国陶瓷砖生产企业分布在全国各地，按产量依次为：广东、福建、山东、江西、辽宁、四川、湖北、河南、广西、陕西、河北、湖南、重庆、浙江、贵族、云南、安徽、甘肃、新疆、宁夏、山东、上海、内蒙。调查结果显示，全国保有陶瓷砖生产线3700多条，生产能力约110亿平方米。从1993年到2014年，中国陶瓷砖生产量稳居于世界首位，但其中具备专门的防滑性能的产品寥寥无几。

多年来，由于行业将更多的精力放在陶瓷产品的装饰功能上而忽视了防滑功能，导致对防滑性能没有足够重视，市场上不少陶瓷砖产品外观光亮但防滑性能差，存在安全隐患，多年来因在瓷砖地面上滑倒造成人身伤害的案例屡见不鲜。

部分发达国家在地面防滑问题上早已作出了规定，建立了比较健全的管理措施。北美各国已将地面的安全标准作为工程验收的一项强制内容，工程未达到规定防滑要求时将受到严厉的处罚或被提起诉讼。东南亚各国都是多雨、潮湿地区，对地面防滑更为关注。如新加坡制定的标准是十分明确的，详细的规定了各类建筑、各种场合对地面防滑要求。

当然国外的多数规定并不仅仅是针对陶瓷砖，实际上是要求陶瓷砖的防滑性能必须满足地面材料的通用规定。从进口的国外产品来看极少能见到抛光产品，连平光釉产品也很少见，大多是比较粗糙的釉面陶瓷砖，当然其中不排除进口砖主要是为了体现其艺术性，然而其中关注产品防滑性能的自觉行为可见一斑。

由于我国相关标准法律规定是空白，因此当滑倒伤人事故发生时很难进行判定而常常陷入法律困境。由于我国相关的安全规范指标不明确，一些在这方面非常重视的国外公司进入我过后，也放松了这方面的要求，如美国著名的某快餐连锁店就曾经发生数起顾客因滑倒严重受伤事件，责任难以断定。

随着陶瓷砖行业的成熟和产品的升级提质，已经有部分陶瓷厂家开始意识和重视这个问题，陆续推出一些具有防滑功能的防滑瓷砖。

因此，为适应对陶瓷砖产品防滑的需求和人身安全的需求，编制《陶瓷砖防滑性等级评价指南》标准是十分必要和可行的。

但是如何科学评价瓷砖的防滑性能却又成为行业的难题，而且不仅是瓷砖行业，同时也是各种地面装饰材料的共性问题。迄今为止，在国际上还没有统一的评价方法标准，在国内同样没有统一评价的方法标准。

国外虽然有了很多防滑方面的要求，但是从调研中发现各国所采用的防护性能的评价方法却不尽相同，特别是我国作为陶瓷砖生产大国，产品出口到不同的国家，需要采用不同的试验方法进行防滑性能的检测，造成国内企业无所适从，增加了企业的生产和质量保障成本。

国内虽然也推出了个别地面材料的防滑要求，但并未反映出不同产品的特性，尤其是在评价方法上没有进行系统深入的研究，更谈不上针对不同的工程需求采用合适的评价方法选用合适的、具备不同防滑等级的产品。

    - 国内有关陶瓷砖防滑标准的情况

目前国内对地面防滑问题的关注度也开不断提高。2008年以来发布的部分地面材料标准也提出了防滑性摩擦系数指标，有关陶瓷砖防滑的标准包括：

- 2010年1月1日起正式实施的《广场用陶瓷砖》（GB/T 23458-2009）标准中提出了防滑指标，要求防滑坡度不低于12°（标准第4. 9条），采用在湿润的斜坡上赤脚行走的办法测量（标准第5.9条），该标准的适用范围为“广场、步行街、社区园林等室外场所地面装饰铺贴的陶瓷制品”（标准第1章），是陶瓷砖中的一个品种。此外，陶瓷板、防静电陶瓷砖等品类的陶瓷砖标准也采用相同的试验方法、提出了相同的防滑指标要求，但都没有对防滑性能进行分级。

- 2015年12月1日正式实施的国家标准GB/T 4100-2015《陶瓷砖》中，规定了所有瓷砖的干态摩擦系数均不应低于0.50，采用的试验方法为干燥状态下静摩擦系数测量法。标准规定该标准适用于除广场砖以外的各种干压或挤压成型的陶瓷砖。在GB/T 4100-2015采标的ISO 13006-2012《陶瓷砖》中其实尚无防滑性能的要求和试验方法，而且GB/T 4100-2015标准中的指标只能是一个普适的入门标准，试验方法有一定的局限性，满足不了有不同防滑要求以及不同使用条件下的评价要求。

- 2015年3月1日实施的JGJ/T 331-2014《建筑地面工程防滑技术规程》中，除规定在有坡度的地方当坡度小于1.5%时应采用混凝土、水泥砂浆、水泥基自流平砂浆、聚合物砂浆等防滑能力较好的地面材料、当坡度不小于1.5%且小于5%时宜采用混凝土、水泥砂浆等防滑能力较强的地面材料并在表面采取防滑槽等措施外，根据室内和室外不同的环境以及干燥和潮湿等状态，将地面防滑等级分为如下4级，分级方法及适用场所参见表1至表4。JG/T 484-2015《室内外陶瓷墙地砖通用技术要求》采用了相同的分级方法，该标准的适用范围为“以胶粘剂粘贴的陶瓷砖”。

  - 室外及室内潮湿地面防滑值分级

| 防滑等级 | 防滑安全程度 | 摆锤法防滑值BPN（湿态） |
| --- | --- | --- |
| Aw | 高 | ≥80 |
| Bw | 中高 | ≥60～＜80 |
| Cw | 中 | ≥45～＜60 |
| Dw | 低 | ＜45 |

  - 室内干态地面防滑静摩擦系数分级

| 防滑等级 | 防滑安全程度 | 静摩擦系数COF |
| --- | --- | --- |
| Ad | 高 | COF≥0.7 |
| Bd | 中高 | 0.60≤COF＜0.70 |
| Cd | 中 | 0.5≤COF＜0.60 |
| Dd | 低 | COF＜0.5 |

规程中对于室外及室内湿态地面工程，要求防滑性能应符合下标的规定：

  - 室外及室内潮湿湿态地面工程防滑性能规定

| 工程部位 | 防滑等级 |
| --- | --- |
| 坡道，无障碍步道等 | Aw |
| 楼梯踏步等 |  |
| 公交、地铁站台等 |  |
| 建筑出口平台 | Bw |
| 人行道、步行街、室外广场、停车场等 |  |
| 人行道支干道、小区道路、绿地道路及室内潮湿地面（超市肉食部、菜市场、餐饮操作间、潮湿生产车间等） | Cw |
| 室外普通地面 | Dw |

规程中对于各类室内干态建筑工程地面，要求防滑性能应符合下表的规定：

  - 室内干态建筑地面工程防滑性能规定

| 工程部位 | 防滑等级 |
| --- | --- |
| 站台、踏步及防滑坡道等 | Ad |
| 室内游泳池、厕浴室、建筑出入口等 | Bd |
| 大厅、走廊、餐厅、通道、生产车间、电梯廊、门厅、室内平面防滑地面等（含工业、商业建筑） | Cd |
| 室内普通地面 | Dd |

规程中对于室内地面，要求采用的陶瓷砖的静摩擦系数不应小于0.50，室外或室内潮湿地面所用的陶瓷砖（广场砖）防滑角度不小于12°。

2012年9月1日实施的GB 50763-2012《无障碍设计规范》提出了一系列地面的防滑要求，但均是原则性的要求，没有一个明确的技术指标和试验方法，该规范适用于新建、改建和扩建的城市道路、城市广场、城市绿地、居住区、居住建筑、公共建筑及历史文物保护建筑等。

在2011年6月1日实施的GB 50642-2011《无障碍设施施工验收及维护规范》中也只有原则性规定，无具体防滑技术指标。该规范的适用范围为各类新建、扩建和改建的城市道路、建筑物、居住区、公园等场所的无障碍设施。

GB 19079.1-2013《体育场所开放技术条件 第1部分：游泳场所》中要求：游泳池四周铺设有防滑走道，其地表面的静摩擦系数不小于0.5；更衣室与游泳池中间的走道地表面的静摩擦系数不小于0.6；淋浴室地面的静摩擦系数不小于0.5。

目前防滑砖主要用于厨房和卫生间地面以及商业公共场所中经常潮湿的地面，在斜坡部位通常采用贴防滑条、开凿防滑槽、安装防滑条或采用陶瓷马赛克的方式进行防滑处理，在室外的广场等场所则厂采用防滑性能较好确规格不太大的广场砖，但都涉及到如何科学评价防滑性能的问题。

    - 国外有关陶瓷砖防滑标准的情况

国外对公共人行走地面和工作场所地面防滑问题非常重视，出台了不少标准。

为使公共活动场所的地面达到安全标准，北美各国已将地面的安全标准作为工程验收的一项强制内容。

发达国家还出现了不少研制、开发防滑产品的专业性公司，开发和完善不少防滑产品和技术。通过多年的努力与普及，因地面过滑而发生意外滑倒伤害的事故与纠纷已得到了控制，对公众的生命财产起到了有效的保护作用。

美国是世界上最早制订人行地面防滑要求的国家之一，目前已经建立了较为完备的标准法规体系，覆盖的范围包括地面以及对地面材料的总体要求、防滑测试的结果表示、滑倒事故的报告等。美国标准体系中更多的是建立对地面防滑的要求，很少就某类地面材料产品制订专门的防滑要求。美国标准的主要要求如下：

ADAAG（《美国残疾人法案》建筑设施指南），要求无障碍通道的静摩擦系数为：水平部位不小于0.60；斜坡不小于0.80；

1990年美国101届国会通过的《美国公民意外伤残法案》，强调所有公共场所的人行地面要求摩擦系数不小于0.6，斜坡部位的摩擦系数不小于0.8。

美国劳工部的职业安全与保健署（OSHA）的安全标准1910和1926标准中，要求静摩擦系数不小于0.5。对于地面摩擦系数没有达到这项标准要求的业主要受到严厉的处罚或被提起诉讼，OSHA在1994年就因为不安全的地面传讯了1097家公司。

美国国家标准ANSI A1264.2中,提出了工作场所地面静摩擦系数不应小于0.5的要求。

美国保险商实验室（UL）在UL410标准中规定地面材料的摩擦系数不应小于0.5。

美国瓷砖标准ANSI A137.1-2012要求室外地砖湿态下的动摩擦系数为：水平部位不小于0.42，斜坡不小于0.45；

美国标准ANSI/NFSI B101.0-2012要求：干燥且无污染物的地面，干燥状态下的静摩擦系数不小于0.50；有时潮湿或有污染物的地面，干燥状态下的静摩擦系数不小于0.50且潮湿状态下的静摩擦系数不小于0.60；有潮湿或有污染物的地面，潮湿状态下的静摩擦系数不小于0.60；

1989年欧盟首次发布的建筑产品指令（89/106/EEC）中明确要求“建筑工程的设计和建造，不得在其使用或操作过程中存在不可接受的事故风险，例如滑倒、跌倒、碰撞、烧伤、触电、爆炸等伤害”，2011年欧盟发布的建筑产品法规（EU）No 305/2011延续了上述要求。为配合欧盟法规的有效实施，陶瓷砖的欧盟标准EN 14411规定了对防滑性能的要求。由于不同建筑部位对地面的防滑性能要求不同，因此EN 14411中只要求报告检验结果和/或防滑等级，没有规定明确的最低技术要求，测试方法可采用CEN/TS 16165或成员国指定的方法。

美国的瓷砖静摩擦系数试验方法为ASTM C 1028《平拉法测瓷砖及类似表面静摩擦系数试验方法》，单位进行评价分级。

加拿大对地面防滑的要求基本采用美国的要求，而且有关的法案授权各级政府部门有权强行要求产权人负责该产权人的未达标地面上滑倒受伤的人住院医疗费用和相应的补偿费用。

澳大利亚是世界上较早进行地面防滑研究的国家之一，目前已经建立了统一的地面材料防滑测试方法和使用要求。相关标准包括：既有地面防滑性能测试方法AS 4662；地面材料防滑性能测试方法AS 4586；不同建筑部位的防滑材料的选用指南HB 197。在澳大利亚，包括陶瓷砖在内的所有类型的地面材料均需按照AS 4586进行防滑性能测试和防滑类别划分，比照HB 197中的要求，确定是否适合使用。新加坡标准SS 485：2011等效采用了澳大利亚标准的相关要求如下：

地面材料至少应采用下表中其中一种方式进行防滑性能的评价：

  - 测试和分类组合

| 评价方式 | 测试方法 |
| --- | --- |
| A方式 | 摆锤法（湿态） |
| A+B方式 | 摆锤法（湿态）+静摩擦系数法（干态） |
| B方式 | 静摩擦系数法（干态） |
| C方式 | 斜坡法（湿态、赤足） |
| D方式 | 斜坡法（抹油、穿鞋） |

在该标准中列出了静摩擦系数法、摆锤法、斜坡法等几种试验方法及对应的防滑性能分级：

  - A方法——摆锤法（湿态）分级

| 分级 | 摆锤法（湿态）阻滑值 |  | 湿态的滑倒风险 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S橡胶 | TRRL橡胶 |  |
| V | ＞54 | ＞44 | 很低 |
| W | 45~54 | 40~44 | 低 |
| X | 35~44 | — | 中等 |
| Y | 25~34 | — | 高 |
| Z | ＜25 | — | 很高 |

  - B方法——静摩擦系数（干态）分级

| 分级 | 静摩擦系数 |
| --- | --- |
| F | ≥0.4 |
| G | ＜0.4 |

  - C方法——斜坡法（湿态、赤足）分级

| 分级 | 斜坡角度α |
| --- | --- |
| A | 12≤α<18 |
| B | 18≤α<24 |
| C | α≥24 |

  - D方法——斜坡法（抹油、穿鞋）分级

| 分级 | 斜坡角度α |
| --- | --- |
| R9 | 3≤α<10 |
| R10 | 10≤α<19 |
| R11 | 19≤α<27 |
| R12 | 27≤α<35 |
| R13 | ≥35 |

该标准以资料性附录的方式提出了在典型场所防滑性等级的最低规定：

  - 典型场所防滑性等级的最低规定

| 场所 | 摆式法 | 斜坡法 |
| --- | --- | --- |
| 室外柱廊，人行道和行人交叉路 | W | R10 |
| 室外斜坡 | V | R11 |
| 旅馆入口大厅，办公室，公共建筑－湿态 | X | R10 |
| 旅馆入口大厅，办公室，公共建筑－干态 | Z | R9 |
| 无食品销售区的购物中心 | Z | R9 |
| 有食品销售区的购物中心 | X | R10 |
| 室内斜坡，斜道（大于2度的）－干态 | X | R10 |
| 室外入口级别的休息大厅 | Z | R9 |
| 购物中心内另开的商店 | Z | R9 |
| 有外入口－入口区域的商店 | X | R10 |
| 快餐店出口，自助餐就餐区域 | X | R10 |
| 医院和老人看护设施－干态区域 | Z | R9 |
| 医院和老人看护设施－确保的 | X | A到R10 |
| 无新鲜食品区域的超市过道 | Z | R9 |
| 商店和超市新鲜水果和蔬菜区域 | X | R10 |
| 共用更衣室 | X | A |
| 游泳池环境和共用淋浴间 | W | B |
| 游泳池斜坡和进入水中的台阶 | V | C |
| 办公室的卫生间设施，旅馆，购物中心 | X | R10 |
| 体育场的隐蔽大厅 | X | R10 |
| 室内通道处梯级凸缘（干态）－有扶手 | X | R10 |
| 室内通道处梯级凸缘（湿态）－有扶手 | W | B或者R11 |
| 室外梯级凸缘 | W | R11 |

BS EN 14411-2012《陶瓷砖 定义、分类、性能和标记》中规定有法规要求时，人行地面砖应按CEN/TS 16165进行防滑性能测试并报告测试结果；当成员国法规另有规定时，按成员国的法规和要求进行测试和评价，但并没有明确的技术指标要求。

在英国，1974年制定的《1974年工作场所健康与安全案》中，要求雇主确保所有员工和其他在工作场所的人员健康和安全，其中包括采取措施防止滑倒和绊倒措施；《1992年工作场所（健康、安全和福利）条例》要求地面合适，完好无损，没有障碍物，员工可以安全来回行走；《1999年工作场所健康与安全管理条例》中规定雇主有责任评估滑倒和绊倒等风险以及需要在哪些方面采取措施保护健康和安全。

另外，DIN-51097、DIN 51130、CEN/TS 16165:2012 (E)等标准采用了斜坡法（抹油、穿鞋），其中DIN 51130标准对地板防滑测试的分级如下：

  - 德国标准 斜坡法（抹油、穿鞋）的防滑性能分级

| 防滑等级 | 防滑安全程度 | 倾斜角度α |
| --- | --- | --- |
| R9 | 低 | 3＜α≤10 |
| R10 | 正常 | 10＜α≤19 |
| R11 | 高于均值 | 19＜α≤27 |
| R12 | 高 | 27＜α≤35 |
| R13 | 很高 | α＞35 |

在德国，还利用斜坡法（湿态）对赤脚潮湿场所地面的防滑性能进行了分级并推荐了不同等级适用的不同潮湿场所：

  - 德国和澳洲标准 斜坡法（赤脚、湿态）的防滑性能分级

| 防滑等级 | 倾斜角度α |
| --- | --- |
| A | 12≤α＜18 |
| B | 18≤α＜24 |
| C | α≥24 |

在测试方法标准方面，测试的参数主要是静摩擦系数和动摩擦系数，采用的方法原理主要有水平底板斜向推力法、静滑块、动滑块法、摆锤法和倾斜平台法等。基于这些方法原理，国外已经制定了适用于陶瓷砖防滑性能的测试方法标准30多种，主要包括：

- 水平底板斜向推力原理类测定方法

ASTM D2047

用詹姆士机（James Machine）测量磨光地板表面的静态摩擦系数的标准试验方法

ASTM F1677

用便携式可倾斜铰链支杆滑动仪(PIAST)的检测方法（已废止）

ASTM F1678

用便携式铰链支杆滑动测定仪(PAST)的检测方法（已废止）

ASTM F1679

可变倾角摩擦测定仪(CVIT)的检测方法（已废止）

- 静滑块法

ASTM F609

使用水平拉动测滑计(HPS)的标检准测方法（已废止）

ASTM C1028

用测力计水平牵动方法检测瓷砖及其他相似表面的静摩擦系数（已废止）

ANSI/NFSI B101.0-2012

- 倾斜平台法

DIN 51130

用斜面行走方法检测高滑到危险的工作区及活动场所铺地材料的防滑性能

DIN 51097

用斜面行走方法检测赤足潮湿场所铺地材料的防滑性能

AS 4586 附录C、附录D

SS 485附录C、附录D

CEN/TS 16165附录A、附录B

- 摆锤法

ASTM E303

用英国摆锤式测定仪测定表面摩擦系数的方法

JIS A1407

地面滑度测试方法(摆锤式)

BS 7976系列标准

AS 4586 附录A

SS 485附录A

CEN/TS 16165附录C

- 动滑块法

DIN 51131

ANSI A137.1

AS 4586 附录B

SS 485附录B

CEN/TS 16165附录D

  - 调研情况综述

国外尚无专门的防滑陶瓷砖产品标准，陶瓷砖防滑性能评价方法标准与其它地面材料的防滑评价方法是相同的，但是不同的国家之间甚至是在同一个国家内部评价方法也是多种方法并存。

从现有的有关防滑要求和标准来看，无论是国外还是国内，试验方法和要求五花八门，不同材料的要求和试验方法也不尽相同，同样一种方法所用的试验材料、实验条件也不尽相同，在发达国家也难以形成统一的试验方法和评价标准，导致数据没有可比性

目前还没有一种方法成为国际通行的测试方法。国内现有的标准规范采用的防滑评价方法主要集中在摆锤法、静摩擦系数法和倾斜平台法，这三种方法也都修改采用了ISO标准草案或发达国家标准。。

虽然国外标准有其先进性的一面，但是国外通过标准的制定，垄断性地指定了试验设备和耗材，而这些耗材价格昂贵且使用期限很短，甚至是性能稳定的陶瓷砖标准板都规定有效期只有一年，造成国内的测试成本奇高，极不利于国内企业的质量控制和行业的发展。

所采用的防滑性能评价方法最好能同时适用于实验室和工程现场的评价需求。

综合看来，目前摆锤法、静摩擦系数法和斜坡法是评价防滑性能的比较普遍接受的方法，也是国内接受度比较高的试验方法，虽然这其中还存在部分技术上的差异以及各个方法都有对应的适用条件。

目前国内部分生产企业也按照这三种试验方法配置了检测设备进行研发和日常生产控制检验。

通过调研和验证试验证明：摆锤法、静摩擦系数法和斜坡法各有其优缺点，无法形成唯一的评价试验方法，几种方法可以同时存在，根据具体的产品和其应用场所要求进行选用。

- 标准编制原则和主要内容的说明

  - 标准编制原则

本标准的编写按照GB/T 1.1-2009的要求进行。

在本标准的编写过程中将注意贯彻协调一致的原则，与已发布的相关国家标准、行业标准和规范相协调。既考虑相关规范标准，更注重产品的实际生产应用情况和质量水平。

由于这是一个试验方法结合等级划分的标准，因此将更加注重防滑性能等级的划分和所采用的相应试验方法的采用，做到科学合理。

本标准确定的等级划分和采用的试验方法，紧扣产品使用的特点，更要广泛调研收集国际上特别是先进国家的相关标准法规，充分考虑与先进国家的标准接轨。

本标准规定的试验方法和检验规则强调切实可行，具有可操作性，试验方法尽量采用已有的国际或国家标准并通过验证试验进行验证。

本着标准的最大自由度原则，对产品的不同表面特性和不同使用状况，将考虑同时采用多个试验方法，但要求产品应满足基本的使用要求和安全性能。

本标准主要技术路线是：吸纳相关的专业人士组成标准起草工作组，通过对国内外情况的调研，广泛收集各方资料和产品，征求生产、使用、贸易、质检等各方意见，考虑其使用条件，通过验证试验，制订出科学的分级和试验方法。

  - 标准主要内容的说明

将综合产品的实际生产和应用情况、调研情况、与相关标准的协调、特别是结合验证试验的结果和防滑性能评价方法的研究结果确定本标准的技术内容。

通用协调性——尽量采用现有的试验方法，在科学验证的基础上可以对现有试验方法进行修改、补充和完善。

对于国外的相关分级及其试验方法进行验证，并结合国内的实际情况洋为中用，在试验验证的基础上，科学合理地与先进国家标准接轨。

在国内外相关试验方法调研的基础上，特别是发达国家之间的试验方法都不完全统一，因此兼顾国内情况和实用性，拟采用三种试验方法：静摩擦系数试验方法、摆锤式试验方法和倾斜角试验方法。

考虑防滑性能试验设备上均会涉及到橡胶摩擦块，因此对试验的温湿度环境也应适当控制，以减少试验环境对试验结果的影响。参考GB/T 2918-1998《塑料试样状态调节和试验的标准环境》的规定，采用其中的一般环境条件，即温度为（23±2）℃，相对湿度为（50±10）％。

静摩擦系数试验采用GB/T 4100-2015中附录M的试验方法。该方法从摩擦系数的定义出发，原理可靠，在国内被广泛接受。根据JGJ/T 331-2014《建筑地面工程防滑技术规程》的规定，考虑静摩擦系数湿态试验时会出现吸附的反常现象，因此采用干态试验。

摆锤式阻滑值试验仪器和试验方法采用了JTG E60-2008《公路路基路面现场测试规程》的规定。JTG E60-2008由于在国内使用较早，影响较大，其普及程度较高。该方法等同采用了BS 7976-1《摆式摩擦试验机 第1部分 说明》和BS 7976-2《摆式摩擦试验机 第2部分 操作方法》。其中的橡胶块采用了BS 7976-1中的TRRL 橡胶。

根据JGJ/T 331-2014《建筑地面工程防滑技术规程》的规定，在潮湿状态的地面采用摆锤式试验方法。

倾斜角试验法更接近使用的实际情况，采用GB/T 26542-2011《陶瓷砖防滑性试验方法》中的赤脚法，该方法与新加坡、德国和澳洲的方法一致，都是不穿鞋因此也便于比较，不像穿鞋法那样受鞋的影响很大，很难在鞋上保持统一。分级方法也与新加坡、德国和澳洲的方法一致。

穿鞋的斜坡试验方法也符合大多数使用场景，因此本标准也将其引入在本标准中，分级方式与国外一致。考虑与国外的接轨，在GB/T 26542-2011《陶瓷砖防滑性试验方法》的基础上也引用了穿鞋的试验方法，但要求与国外标准一样在鞋底抹油。

详细的技术说明如下：

- 术语和定义

相关的术语和定义除了与GB/T 9195和GB/T 4100一致外，还根据本标准的特殊需要给出了防滑性、静摩擦力、静摩擦系数的定义。

- 分类和代号

给出了不同的防滑能力和不同的试验方法所对应的标记代号：

按试验方法分为：

- 静摩擦系数法，代号为SCOF；

- 摆锤法，代号为BPN；

- 倾斜角法，代号为RAMP。

按表面状态分为：

- 干态，代号为D；

- 湿态，代号为W。

按倾斜角测试方法分为：

- 赤脚法，代号为B；

- 穿鞋法，代号为C。

- 防滑等级

- 针对不同的试验方法，对试验方法对应的防滑能力进行了防滑等级的划分：

- 静摩擦系数（干态）防滑等级的划分见表18。

  - 静摩擦系数（干态）防滑等级

| 防滑等级代号 | 防滑能力 | 静摩擦系数SCOF |
| --- | --- | --- |
| Ad | 高 | SCOF≥0.70 |
| Bd | 中高 | 0.60≤SCOF＜0.70 |
| Cd | 中 | 0.50≤SCOF＜0.60 |
| Dd | 低 | SCOF＜0.50 |

- 摆锤法（湿态）防滑等级的划分见表19。

  - 摆锤法（湿态）防滑等级

| 防滑等级代号 | 防滑能力 | 阻滑值（湿态）BPN |
| --- | --- | --- |
| Aw | 高 | BPN≥80 |
| Bw | 中高 | 60≤BPN＜80 |
| Cw | 中 | 45≤BPN＜60 |
| Dw | 低 | BPN＜45 |

- 斜坡法防滑等级的划分见表20和表21。

  - 斜坡法（赤足、湿态）防滑等级

| 防滑等级代号 | 防滑能力 | 斜坡角度RAMPB/° |
| --- | --- | --- |
| C | 高 | RAMPB≥24 |
| B | 中高 | 18≤RAMPB＜24 |
| A | 中 | 12≤RAMPB＜18 |
| D | 低 | RAMPB＜12 |

  - 斜坡法（穿鞋、抹油）防滑等级

| 防滑等级代号 | 防滑能力 | 斜坡角度RAMPC/° |
| --- | --- | --- |
| R13 | 极高 | RAMPC≥35 |
| R12 | 高 | 27≤RAMPC<35 |
| R11 | 中高 | 19≤RAMPC<27 |
| R10 | 中 | 10≤RAMPC<19 |
| R9 | 低 | 3≤RAMPC<10 |

- 试验方法

- 规定了标准试验条件、样品的预处理以及具体的试验方法。

- 为方便标准的使用，本标准对GB/T 4100-2015中的静摩擦系数试验方法和BS 7976-1《摆式摩擦试验机 第1部分 说明》以及BS 7976-2《摆式摩擦试验机 第2部分 操作方法》的阻滑值试验方法进行了编辑性的修改引用并作为本标准的附录。

- 斜坡法直接引用了GB/T 26542-2011《陶瓷砖防滑性试验方法》，该方法与德国和新加坡的试验方法是一致的。

- 防滑等级标识

- 为便于对本标准的引用和便于标准的应用，规定了陶瓷砖的防滑能力的标识方法。

- 试验报告

- 规定了试验报告应给出的检测结果和必要信息。

- 主要试验验证情况分析

编制组收集了国内近20家有代表性企业的50余个样品，在调研与科学研究分析的基础上，采用三种试验方法进行了验证试验。验证试验的结果表明，三种方法的试验值与产品的实际防滑感受有着正相关的关系，在一定的条件下合理使用，能够正确地评价陶瓷砖的防滑性能，能够科学地引导产业发展。

- 相关验证试验数据见附件3。

- 标准中涉及专利情况

本标准不涉及专利及其它知识产权问题。

- 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果

目前，陶瓷产品的、设计、生产、应用已形成了一个完整的产业链，我国已成为世界上陶瓷砖的生产和消费第一大国，已渗入到各家各户，可以说是与十三亿人的行走安全息息相关。整个社会都在日益重视滑倒安全的问题，而评价方法是产品生产和应用的基础，因此《陶瓷砖防滑性等级评价指南》标准的制定对整个社会有着及其重要的意义将极大地保障人民的人身安全。

通过本标准的制订，将统一对陶瓷砖防滑性能的评价标准，使我国的陶瓷砖产品在防滑安全上也能逐步与先进国家的相关防滑安全要求接轨并符合国家相关规范，同时也引导国内外的产品和标准，以维护生产、贸易和消费秩序，同时既提高我国的产品的安全性，也提高我国产品的竞争力，引导产业健康发展，推动行业的健康发展。

本标准的制订，将有助于从根本上扭转目前市场上产品质量良莠不齐、防滑评价方法不一、不能满足相关工程规范的混乱局面。将为规范产品质量和市场经济秩序，促进产品的研发、生产、应用和国内外贸易提供重要技术依据。对保障人民生命财产的安全提供重要保障，将发挥巨大的社会和经济效益。

- 国外采标及对比情况

斜坡法采用了国家标准GB/T 26542-2011《陶瓷砖防滑性能试验方法》，该标准实际上采用了DIN 51097标准，试验方法和分级方法都保持一致。

静摩擦系数试验方法修改采用了ASTM C1028标准，也与国家标准GB/T 4100-2015《陶瓷砖》中的静摩擦系数试验方法是等效的。

摆锤式试验方法修改采用了BS 7976-1《摆式摩擦试验机 第1部分 说明》以及BS 7976-2《摆式摩擦试验机 第2部分 操作方法》标准。

产品的防滑能力分级综合采用了DIN-51097、DIN 51130、CEN/TS 16165:2012 (E)、SS 485：2001等标准。

本标准还充分参考了ASTM C1028、DIN 51097、ASTM E303、JIS A1407、EN 14231等防滑试验方法标准。

与国外标准的对应情况如下：

- 静摩擦系数法

本标准——静摩擦系数（干态）分级

| 防滑等级 | 防滑能力 | 静摩擦系数SCOF |
| --- | --- | --- |
| Ad | 高 | SCOF≥0.70 |
| Bd | 中高 | 0.60≤SCOF＜0.70 |
| Cd | 中 | 0.50≤SCOF＜0.60 |
| Dd | 低 | SCOF＜0.50 |

新加坡标准——静摩擦系数（干态）分级

| 分级 | 静摩擦系数 |
| --- | --- |
| F | ≥0.4 |
| G | ＜0.4 |

- 摆锤法

本标准——摆锤法（潮湿）分级

| 防滑等级 | 防滑安全程度 | 摆锤法防滑值BPN（湿态） |
| --- | --- | --- |
| Aw | 高 | ≥80 |
| Bw | 中高 | ≥60～＜80 |
| Cw | 中 | ≥45～＜60 |
| Dw | 低 | ＜45 |

新加坡标准——摆锤法（湿态）分级

| 分级 | 摆锤法（湿态）阻滑值 |  | 湿态的滑倒风险 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S橡胶 | TRRL橡胶 |  |
| V | ＞54 | ＞44 | 很低 |
| W | 45~54 | 40~44 | 低 |
| X | 35~44 | — | 中等 |
| Y | 25~34 | — | 高 |
| Z | ＜25 | — | 很高 |

- 斜坡法（湿态、赤足）

本标准——斜坡法（湿态、赤足）分级

| 防滑等级 | 防滑能力 | 斜坡角度RAMP/° |
| --- | --- | --- |
| C | 高 | RAMP≥24 |
| B | 中高 | 18≤RAMP＜24 |
| A | 中 | 12≤RAMP＜18 |
| D | 低 | RAMP＜12 |

新加坡标准——斜坡法（湿态、赤足）分级

| 分级 | 斜坡角度α |
| --- | --- |
| A | 12≤α<18 |
| B | 18≤α<24 |
| C | α≥24 |

德国和澳洲标准——斜坡法（湿态、赤脚）分级

| 防滑等级 | 斜坡角度α |
| --- | --- |
| A | 12≤α＜18 |
| B | 18≤α＜24 |
| C | α≥24 |

- 斜坡法（抹油、穿鞋）

本标准——斜坡法（抹油、穿鞋）分级

| 防滑等级代号 | 防滑能力 | 斜坡角度RAMPC/° |
| --- | --- | --- |
| R13 | 很高 | RAMPC≥35 |
| R12 | 高 | 27≤RAMPC<35 |
| R11 | 中高 | 19≤RAMPC<27 |
| R10 | 中 | 10≤RAMPC<19 |
| R9 | 低 | 3≤RAMPC<10 |

新加坡标准——斜坡法（抹油、穿鞋）分级

| 分级 | 斜坡角度α |
| --- | --- |
| R9 | 3≤α<10 |
| R10 | 10≤α<19 |
| R11 | 19≤α<27 |
| R12 | 27≤α<35 |
| R13 | ≥35 |

德国标准——斜坡法（抹油、穿鞋）分级

| 防滑等级 | 防滑安全程度 | 倾斜角度α |
| --- | --- | --- |
| R9 | 低 | 3＜α≤10 |
| R10 | 正常 | 10＜α≤19 |
| R11 | 高于均值 | 19＜α≤27 |
| R12 | 高 | 27＜α≤35 |
| R13 | 很高 | α＞35 |

- 与现行法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准为推荐性标准，与已有国家标准以及国家现行的方针、政策、法律、法规保持协调一致。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

- 标准性质的建议说明

本标准属于基础性的方法标准，因此建议本标准为推荐性标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议在标准发布后，加强标准的培训宣贯，首先使生产者了解掌握标准，同时也使施工者熟悉标准，还要使用户知道标准。

- 废止现行相关标准的建议

不涉及废止现行相关标准的问题。

- 其它应予说明的事项

无其它应予说明的事项。

《陶瓷砖防滑性等级评价指南》国家标准编制组

2016年7月30日

附件1

主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

| 单位 | 人员 | 主要分工及 所做工作 |
| --- | --- | --- |
| 广东宏陶陶瓷有限公司 |  | 调研、产品收集、验证试验、标准资料编制与审核 |
| 中国建材检验认证集团股份有限公司 |  | 组织协调、资料编写、工作指导、调研、验证试验 |
| 广东宏威陶瓷实业有限公司 |  | 组织协调、调研、产品收集、验证试验、标准资料编制与审核 |
|  |  | 产品收集、验证试验、标准资料编制与审核 |

附件2

收集的相关标准资料

- GB T 2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境

- GB T 3903.6-2005 鞋类通用试验方法 防滑性能

- GB T 4100-2006 陶瓷砖

- GB T 4100-2015 陶瓷砖

- GB 9263-1988 防滑甲板漆防滑性的测定

- GB/T 23458-2009 广场用陶瓷砖

- GB/T 26542-2011 陶瓷砖防滑性能试验方法

- DB 11 T 944-2012 防滑地面工程施工及验收规程 北京市地方标准

- HG T 3780-2005 鞋类静态防滑试验方法

- JC T 1050-2007 地面石材防滑性能等级划分及试验方法

- JC T 2114-2012 广场路面用天然石材

- JGJ T 331-2014 建筑地面工程防滑技术规程

- JT T 712-2008 路面防滑涂料

- AS/NZS 4586 slip resistance classification of new pedestrian surface materials 新建步行道表面材料防滑性能分级

- AS/NZS 3661.1 slip resistance of pedestrian surface part 1 requirements 步行道表面材料防滑性能 第1部分 要求

- ASTM C 1028-2007 平拉法测瓷砖及类似表面静摩擦系数试验方法

- BS EN 14231：2003 天然石材试验方法 摆式防滑slip试验方法

- DIN 51097-1992 地面防滑 西班牙文

- DIN 51130 防滑性能的测试-倾斜平台法

- SS 485：2001 新加坡防滑标准 公共人行地面材料防滑分级要求