ICS 91.100.25

Q 31

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

大理石瓷砖

Marble tiles

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会（SAC/TC249）归口。

本标准负责起草单位：佛山市简一陶瓷有限公司、广东宏宇新型材料有限公司、咸阳陶瓷研究设计院。

本标准参加起草单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司、广东嘉俊陶瓷有限公司、广东新明珠陶瓷集团有限公司、佛山高明顺成陶瓷有限公司、佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司、广东天弼陶瓷有限公司、四川白塔新联兴陶瓷集团有限责任公司、广东新中源陶瓷有限公司、佛山市高明美陶陶瓷有限公司、佛山市高明骏程陶瓷有限公司、佛山市高明王者陶瓷有限公司、佛山市高明森景陶瓷有限公司、广东东鹏控股股份有限公司、广东博德精工建材有限公司、广东宏海陶瓷实业发展有限公司、广东宏陶陶瓷有限公司、广东宏威陶瓷实业有限公司、肇庆乐华陶瓷洁具有限公司、佛山金丝路陶瓷有限公司、、、

本标准主要起草人：杨君之、王博、王勇、张旗康、闻万梁、王常德、李列林、周宽、刘建新、章庆卫、廖咏康、潘荣、钟健光、何晓阳、田国权、陈世清、覃空、欧家瑞、姚区、金思平、、、

大理石瓷砖

- 范围

本标准规定了大理石瓷砖的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于室内外装饰装修用的大理石瓷砖。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3810.1  陶瓷砖试验方法 第1部分：抽样和接收条件

GB/T 3810.2 陶瓷砖试验方法 第2部分:尺寸和表面质量的检验

GB/T 3810.3 陶瓷砖试验方法 第3部分:吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定（

GB/T 3810.6 陶瓷砖试验方法 第6部分:无釉砖耐磨深度的测定

GB/T 3810.7 陶瓷砖试验方法 第7部分:有釉砖表面耐磨性的测定

GB/T 3810.9 陶瓷砖试验方法 第9部分:抗热震性的测定

GB/T 3810.13 陶瓷砖试验方法 第13部分:耐化学腐蚀性的测定

GB/T 3810.14 陶瓷砖试验方法 第14部分:耐污染性的测定

GB/T 4100-2015  陶瓷砖

GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量

GB/T 9195-2011 建筑卫生陶瓷分类和术语

GB/T 13891  建筑饰面材料镜向光泽度测定方法

- 术语和定义

GB/T4100-2015和GB/T 9195-2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 大理石瓷砖 marble tiles

具有大理石装饰效果的低吸水率有釉陶瓷砖。

- 纹理 lines

大理石瓷砖表面上呈现的线形纹路

- 质感 sense of reality

大理石瓷砖所表现的出物体的真实感。

- 分类

根据大理石瓷砖的吸水率分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。

- 技术要求

  - 尺寸

尺寸应符合表1的规定。

表1 尺寸

| 技术要求 |  |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 名义尺寸 |  |  |  |
|  |  |  | 70mm≤N<150mm | N≥150mm |  |  |
| 长度和宽度 | 每块砖（2条或4条边）的平均尺寸相对于工作尺寸（W）的允许偏差/%。 |  | ±0.9 | ±0.6，最大值±2.0mm |  | GB/T3810.2 |
|  |  |  | 大理石瓷砖A类:最大值±1.0mm |  |  |  |
|  | 制造商选择工作尺寸应满足以下要求： 模数砖名义尺寸连接宽度允许在2mm～5mm之间。 非模数砖工作尺寸与名义尺寸之间的偏差不大于±2%，最大5mm |  |  |  |  | GB/T3810.2 |
| 厚度b 厚度由制造商确定。 每块砖厚度的平均值相对于工作尺寸厚度的允许偏差/% |  |  | ±5 | ±5，最大值±0.5mm |  | GB/T3810.2 |
| 边直度C（正面） 相对于工作尺寸的最大允许偏差/% |  |  | ±0.75 | ±0.5，最大值±1.5mm |  | GB/T3810.2 |
|  |  |  | 大理石瓷砖A类:±0.2，最大值±≤1.0mm |  |  |  |
| 直角度C 相对于工作尺寸的最大允许偏差/% |  |  | ±0.75 | ±0.5，最大值±2.0mm |  | GB/T3810.2 |
|  |  |  | 大理石瓷砖A类:±0.2，最大值±≤1.0mm |  |  |  |
| 表面平整度 最大允许偏差/% |  | 相对于工作尺寸计算的对角线的中心弯曲度 | ±0.75 |  | ±0.5，最大值±2.0mm | GB/T3810.2 |
|  |  | 相对于工作尺寸的边弯曲度 | ±0.75 |  | ±0.5，最大值±2.0mm | GB/T3810.2 |
|  |  | 相对于由工作尺寸计算的对角线的翘曲度 | ±0.75 |  | ±0.5，最大值±2.0mm | GB/T3810.2 |
|  |  | 大理石瓷砖A类的表面平整度允许偏差为±0.1，且最大偏差≤1.0mm。 边长＞600mm的砖，表面平整度用上凸和下凹表示，其最大偏差≤1.0mm。 |  |  |  | GB/T3810.2 |

  - 外观质量

5.2.1 装饰性能

装饰性能应符合表2的规定。

表2 装饰性能

| 装饰性能 | 要求 |
| --- | --- |
| 纹理变化（种） | ≥4 |
| 质感（立体感,微米） | ≥10 |

5.2.2 表面质量

至少有95%的砖距约1.0m处观察其主视区域，无磕碰、无裂纹、无落渣，无其它明显缺陷。

注：在烧成过程中，产品与标准板之间的微小色差是难免的。本条款不适用于在砖的表面有意制造的色差(表面可能是有釉的、无釉的或部分有釉的)或在砖的部分区域内为了突出产品的特点而希望的色差。用于装饰目的的表面裂纹、凹坑、斑点或色斑不能看作为缺陷。

  - 物理性能和化学性能

物理性能和化学性能应符合表3的规定。

表3 物理性能和化学性能

| 物理性能和化学性能 | 要求 |
| --- | --- |
| 吸水率（%） | Ⅰ类≤0.1、Ⅱ类≤0.5、Ⅲ类≤3.0 |
| 表面莫氏硬度 | ≥4 |
| 耐磨性（级） | ≥3 |
| 抗热震性 | 经抗热震性试验应无裂纹、剥落等破坏 |
| 摩擦系数（地面用） | 单个值≥0.50（干法） |
| 光泽度 | 抛光大理石瓷砖≥75 |
| 耐污染性 | 最低3级 |
| 耐化学腐蚀性 | 不低于GB级 |
| 其它理化性能 | 应符合GB/T 4100-2015的规定 |

  - 放射性核素限量

应符合GB 6566-2010中A类规定。

- 试验方法

  - 尺寸

按照GB/T 3810.2的规定进行。

  - 外面质量

    - 装饰性能

纹理变化用目测进行检验，质感采用原子力显微镜检测。

    - 表面质量

按照GB/T 3810.2的规定进行。

  - 吸水率

按照GB/T 3810.3的规定进行。

  - 表面莫氏硬度

按照JC/T872-2000的规定进行。

  - 耐磨性

按照GB/T 3810.7的规定进行。

  - 抗热震性

按照GB/T 3810.9的规定进行。

  - 摩擦系数

按照GB/T 4100-2015附录M的规定进行。

  - 光泽度

按照GB/T 13891规定的方法进行。

  - 耐污染性

按照GB/T 3810.14的规定进行。

  - 耐化学腐蚀性

按照GB/T 3810.13的规定进行。

  - 其它理化性能

按GB/T 4100-2015的规定进行。

  - 放射性核素限量检验

按GB 6566的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

    - 出厂检验

出厂检验项目包括尺寸、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数、标志。

    - 型式检验

型式检验项目为第4章全部内容和标志。下列情况之一时，应进行型式检验：

a）原材料和工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

b）停产半年以上，恢复生产时；

c）正常生产每年进行一次；

d）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e）质量技术监督部门提出要求时。

  - 组批规则与抽样方案

    - 组批规则

以同种产品，同一级别、同一规格实际的交货量大于5000m2为一批，不足5000m2以一批计。

    - 抽样

尺寸偏差、表面质量、物理性能、化学性能的抽样按GB/T 3810.1的规定执行。标志、放射性核素限量的抽样方案与GB/T 3810.1中吸水率抽样方案相同。

    - 判定规则

尺寸偏差、表面质量、物理性能、化学性能的判定规则按GB/T 3810.1的规定执行。标志、放射性核素限量检验结果如与包装标示不符，则判该批产品不合格或该次型式检验不合格。

- 标志和说明

  - 标志

砖或其包装上应有下列标志：

  - 制造商的标记和/或商标以及产地；

  - 质量标志；

  - 产品名称及执行本标准的相应类别；

  - 本标准号；

  - 名义尺寸和工作尺寸，模数(M)或非模数；

  - 产品的表面特征；

  - 放射性水平类别；

  - 砖和包装的总质量。

  - 产品特性

对用于地面的陶瓷砖，应报告以下特性：

- 按GB/T 4100-2015附录M规定所测得的摩擦系数；

- 有釉砖的耐磨性级别。

注：按GB/T 4100-2015附录P规定的耐磨性级别。

  - 说明书

产品说明书中应包括下列内容：

- 成型方法；

- 陶瓷砖类别及执行标准号；

- 名义尺寸和工作尺寸，模数(M)和非模数；

- 表面特性；

  - 使用说明。

- 包装、运输、贮存和订货

  - 包装

    - 陶瓷砖采用纸箱和/或泡沫、塑料、围条包装。

    - 包装箱应牢固，并符合包装标准的要求。特殊要求的包装可由供需双方协商。

    - 包装箱内应有合格证和使用说明书。

  - 运输

    - 在搬动时应轻拿轻放、严禁摔扔，以防破损。

    - 在运输和存放时应有防雨设施，严防受潮，防止撞击。

  - 贮存

    - 产品应按品种、规格、等级分别整齐堆放，在室外堆放时应有防雨设施。

    - 贮存中产品堆码高度应适当，以免压坏包装箱或产品。

  - 订货

在订货时，如尺寸、厚度、表面特征、颜色、外观、有釉砖耐磨性级别以及其他性能均应与相关方协商一致。

——————————————