ICS 91.140.70

Q 31

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—XXXX

卫生陶瓷 标志试验方法

Sanitary wares：test method of the marking

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

- XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会（SAC/TC249）归口。

本标准负责起草单位：佛山市质量计量监督检测中心、咸阳陶瓷研究设计院有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准参加起草人：

- 卫生陶瓷 标志试验方法

- 范围

本标准规定了卫生陶瓷耐久性标志的术语和定义、技术要求、试验方法。

本标准适用于卫生陶瓷耐久性标志的试验。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6952 卫生陶瓷

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

标记 marking

GB/T 6952中4.2规定的卫生陶瓷产品上的标识。

耐久性标志 durability marking

附在卫生陶瓷产品上的永久性标识，如商标、水位线、名义用水量等。

- 要求

  - 标记

应符合GB/T 6952的要求。

  - 耐久性标志

    - 商标应印在产品的本体可见位置，在隐蔽面应有检验标识；便器用重力式冲洗水箱应有水位线标识；便器名义用水量应标识在产品可见部位。

    - 标志的方式，可以是烧成的，蚀刻的，喷砂的，印模的，浇铸的等。

    - 耐久性标志应具有耐湿热性、耐热水性、耐擦洗性、耐磨性、耐腐蚀性等性能。

- 试验方法

  - 标记试验方法

标记按GB/T 6952的规定进行。

  - 耐久性标志试验方法

    - 耐湿热性试验（程序A）

将试样置于水蒸气凝结环境（温度40℃±2℃，相对湿度98%±2%）中48h，试验结束后，在距离试样约300mm处用气压不超过200kPa的空气吹干，然后肉眼观察标志的变化。

    - 耐热水性试验（程序B）

用流动热水（温度55℃±5℃）清洗标志5min，用湿布擦净，在距离试样约300mm处用气压不超过200kPa的空气吹干，然后肉眼观察标志的变化。

    - 耐擦洗性试验（程序C）

用普通的不含磨料的海绵或布在弱清洗剂中用不明显的下压力擦洗标志15s，每秒擦洗1次，再用流动水冲洗干净，在距离试样约300mm处用气压不超过200kPa的空气吹干，然后肉眼观察标志的变化。

注：弱清洗剂不含磨料，可以是pH 6.5～7.5的商业清洁剂。

    - 耐磨性试验（程序D）

用硬鬃毛制成的直径为8cm的旋转刷，在带磨料的强清洗剂中摩擦标志2min，刷子的旋转速度大约为500r/min。清洗结束后用流动水冲洗并用湿布擦净，在距离试样约300mm处用气压不超过200kPa的空气吹干，然后肉眼观察标志的变化。

注：强清洗剂需带磨料，可以是pH9～10的商业清洁剂。

    - 耐腐蚀性试验（程序E）

将标志浸入表1列出的试剂中，在规定的浸没时间后，应立即从试剂中取出试样，用流动水冲洗并用湿布擦净，在距离试样约300mm处用气压不超过200kPa的空气吹干，然后肉眼观察标志的变化。

表1 试剂及浸没时间

| 序号 | 试剂 | 试验温度℃（±2℃） | 浸没时间h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体积分数为0.03的盐酸溶剂（由密度为1.19g/mL的浓盐酸配制） | 23 | 24 |
| 2 | 氢氧化钾溶液（200g/L） | 23 | 24 |
| 3 | 丙酮 | 23 | 24 |

- 结果处理

耐久性标志按程序A、B、C、D、E依次进行试验。如果一个程序结束后标志未见变化，则进行下一个试验程序。

——————————