ICS 91.100.50

Q31

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××/ISO 1007-1:2014

陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第1部分：胶粘剂术语、定义和技术要求

Ceramic tiles — Grouts and adhesives —Part 1:Terms, definitions and specifications for adhesives

(ISO 1007-1:2014,Ceramic tiles — Grouts and adhesives —Part 1:Terms, definitions and specifications for adhesives，IDT)

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用ISO 3007-1:2014《陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第1部分：胶粘剂术语、定义和技术要求》(英文版)。

与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

GB/T 4100-2015 陶瓷砖（ISO 13006：2012，MOD）

GB/T12954.1-2008 建筑胶粘剂试验方法 第1部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法（ISO 13007：2005，MOD）

本部分做了下列编辑性修改：

删除了国标标准的目次和前言。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会（SAC/TC249）归口。

本标准负责起草单位：咸阳陶瓷研究设计院有限公司、蒙娜丽莎集团股份有限公司、广东金牌陶瓷有限公司、佛山市质量计量监督检测中心

本标准参加起草单位：。

本标准主要起草人：王博、张一函、张旗康、张代兰、区卓琨、

陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第1部分：胶粘剂术语、定义和技术要求

- 范围

本标准规定了陶瓷砖胶粘剂的分类命名、要求、标志、标识和包装。

本标准适用于建筑物内、外墙及地面装饰用陶瓷砖胶粘剂。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 13006 陶瓷砖—定义、分类、要求和标记（ISO 13006  Ceramic tiles—Definitions, classification, characteristics and marking）

ISO 13007-2 陶瓷砖—填缝剂和胶粘剂 -第2部分：胶粘剂试验方法（ISO 13007-2  Ceramic tiles—Grouts and adhesives—Part 2: Test methods for adhesives）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

基材 substrate

基面 fixing surface

陶瓷砖粘贴的固定表面。

3.2

墙地砖 wall and floor tiles

由陶瓷砖、天然石材或人造石材等制成的砖。

3.3

水泥基胶粘剂（C）cementitious adhesive (C)

由水硬性胶凝材料、矿物集料、有机外加剂组成的粉状混合物，使用时需与水或其他液体材料拌合。

3.4

膏状乳液胶粘剂（D）dispersion adhesive (D)

由水性聚合物分散液、有机外加剂和矿物填料等组成的膏状混合物。

3.5

反应型树脂胶粘剂（R）reaction resin adhesive (R)

由合成树脂，矿物填料和有机外加剂组成的单组分或多组分混合物，通过化学反应使其硬化。

3.6

齿状抹刀 notched trowel

可使胶粘剂以均匀厚度的梳条状涂抹在基面和陶瓷砖背面的齿状工具。

3.7

单面抹胶 application to one surface only

仅在基面涂抹，由齿状抹刀梳理得到的均匀厚度的胶粘剂层。

3.8

双面抹胶 application to both surfaces

在基面和陶瓷砖背面涂抹，由齿状抹刀梳理得到的均匀厚度的胶粘剂层。

3.9

贮存期 shelf life

在规定储存条件下，胶粘剂使用性质不发生改变的储存时间。

3.10

熟化时间 maturing Time

水泥基胶粘剂从加水拌合到可以使用的时间。

3.11

可使用时间 pot life

胶粘剂搅拌后可使用的时间。

3.12

晾置时间 open time

在基面涂胶后至粘贴的陶瓷砖可达到规定的拉伸粘结强度的最大时间间隔。

3.13

滑移 slip

陶瓷砖在梳理好的胶粘层垂直面上的向下运动。

3.14

调整时间 adjustability

调整陶瓷砖在胶粘剂层的位置而没有明显的粘结强度损失的规定时间。

3.15

粘合强度 adhesion strength

由剪切或拉伸试验测定的单位面积上的最大作用力。

3.16

可变形能力 deformability

硬化的胶粘剂可承受由陶瓷砖和基面间的应力引起的变形而不破坏其表面的能力。

3.17

横向变形 transverse deformation

承受三点载荷的条状硬化胶粘剂出现破损时对中心的最大位移。

3.18

基本性能 fundamental characteristics

胶粘剂必须具有的性能。

3.19

附加性能 additional characteristics

在特定的使用环境下胶粘剂所需的增强性能。

3.20

特殊性能 special characteristics

除基本性能外，胶粘剂可提供的其他性能。

- 分类和命名

  - 分类

陶瓷砖胶粘剂分为三种类型：

a）水泥基胶粘剂（C）；

b）膏状乳液基胶粘剂（D）；

c）反应型树脂胶粘剂（R）。

  - 命名

- 4.2.1 陶瓷砖胶粘剂根据不同性能有不同的分类,这些分类的代号采用下列的数字、字母表示:

——普通型胶粘剂(1)；

——增强型胶粘剂(2)；

——快凝型胶粘剂(F)；

——加速干燥胶粘剂(A)；

——抗滑移型胶粘剂(T)；

——加长晾置时间胶粘剂(E)；

——特殊变形性能的水泥基胶粘剂（S，其中S1：柔性；S2：高柔性）；

——外墙基材为胶合板时的胶粘剂（P）。

- 4.2.2 陶瓷砖胶粘剂根据基本性能、附加性能和特殊性能可以组合成不同类型的产品。产品代号由三部分组成，第一部分用字母表示产品的类型；第二部分用数字表示产品的性能；第三部分用字母表示不同的特殊性能。其中第三部分允许空缺，表示没有特殊性能。表1给出了目前比较常用的胶粘剂的分类和命名。

表1 分类和命名

| 符号类型 | 数字 | 类型 | 命名 |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 1 |  | 普通型水泥基胶粘剂 |
| C | 1 | F | 快凝型水泥基胶粘剂 |
| C | 1 | T | 抗滑移普通型水泥基胶粘剂 |
| C | 1 | FT | 快凝、抗滑移型普通水泥基胶粘剂 |
| C | 2 |  | 增强型水泥基胶粘剂 |
| C | 2 | E | 加长晾置时间增强型水泥基胶粘剂 |
| C | 2 | F | 快凝增强型水泥基胶粘剂 |
| C | 2 | T | 抗滑移增强型水泥基胶粘剂 |
| C | 2 | TE | 抗滑移加长晾置时间增强型水泥基胶粘剂 |
| C | 2 | FT | 快凝抗滑移增强型水泥基胶粘剂 |
| D | 1 |  | 普通型膏状乳液基胶粘剂 |
| D | 1 | T | 抗滑移普通型膏状乳液基胶粘剂 |
| D | 2 |  | 增强型膏状乳液基胶粘剂 |
| D | 2 | A | 增强型加速干燥胶粘剂 |
| D | 2 | T | 抗滑移增强型膏状乳液基胶粘剂 |
| D | 2 | TE | 抗滑移加长晾置时间增强型膏状乳液基胶粘剂 |
| R | 1 |  | 普通反应型树脂胶粘剂 |
| R | 1 | T | 抗滑移普通反应型树脂胶粘剂 |
| R | 2 |  | 增强型反应型树脂胶粘剂 |
| R | 2 | T | 抗滑移增强型反应型树脂胶粘剂 |
| 如：C2ES1P1 表示柔性加长晾置时间增强型和外墙基材为胶合板时的胶粘剂。 |  |  |  |

- 要求

- 5.1基材

宜使用标准混凝土基材。在基材上贴陶瓷砖得到胶粘剂厂商推荐的情况下，使用其他基材时应得到许可。为证明与其他可选基材的适应性，胶粘剂应根据粘结拉伸强度试验来选择。当试验结果大于0.5MPa或基材发生内聚破坏，则认为满足要求。

- 5.1.1外墙基材胶合板

外墙基材为胶合板时应符合要求：

a) 测试基材的厚度不小于18.25mm；

b）测试区域无明显缺陷。

- 5.2水泥基胶粘剂（C）

水泥基胶粘剂符合表2中C1的要求。所有测试中制备水泥基胶粘剂所需的水或液体混合物的量应相同。C2（改性水泥胶粘剂）产品的附加性能符合表2的要求。表3列出了水泥基胶粘剂的特殊性能要求。

表2  水泥基胶粘剂性能（C）

| 分类 | 性能 | 要求 | 测试方法(ISO 13007第2部分) |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 – 普通型水泥基胶粘剂（基本性能） | 拉伸粘结强度 | ≥0.5N /mm² | 4.4.4.2 |
|  | 浸水后拉伸粘结强度 | ≥0.5N /mm² | 4.4.4.3 |
|  | 热老化后拉伸粘结强度 | ≥0.5N /mm² | 4.4.4.4 |
|  | 冻融循环后拉伸粘结强度 | ≥0.5N /mm² | 4.4.4.5 |
|  | 晾置时间≥20min时，拉伸粘结强度 | ≥0.5N /mm² | 4.1 |
| C2 – 增强型水泥基胶粘剂（附加性能） | 拉伸粘结强度 | ≥1.0 N /mm² | 4.4.4.2 |
|  | 浸水后拉伸粘结强度 | ≥1.0 N /mm² | 4.4.4.3 |
|  | 热老化后拉伸粘结强度 | ≥1.0 N /mm² | 4.4.4.4 |
|  | 冻融循环后拉伸粘结强度 | ≥1.0 N /mm² | 4.4.4.5 |

表3 水泥基胶粘剂特殊性能要求

| 分类 | 性能 | 要求 | 测试方法(ISO 13007第2部分) |
| --- | --- | --- | --- |
| T | 滑移 | ≤0.5mm | 4.2 |
| F | 6h后拉伸粘结强度 | ≥0.5N /mm² | 4.4.4.2 |
|  | 晾置时间≥10min时，拉伸粘结强度 | ≥0.5N /mm² | 4.1 |
|  | 所有其他的要求应不低于表2中列出的C1型胶粘剂的拉伸粘结强度要求 | 见表2 | 见表2 |
| S | 柔性胶粘剂-S1 | ≥2.5mm，<5mm | 4.5 |
|  | 高柔性胶粘剂-S2 | ≥5mm | 4.5 |
| E | 加长晾置时间≥30min时，拉伸粘结强度 | ≥0.5N /mm² | 4.1 |
| P | 普通型粘结剂-P1 | ≥0.5N /mm² | 4.4.4.2 |
|  | 增强型粘结剂-P2 | ≥1N /mm² | 4.4.4.2 |

- 5.3膏状乳液基胶粘剂（D）

膏状乳液基胶粘剂符合表4中D1的要求。	D2（改性膏状乳液基胶粘剂）产品的附加性能符合表4的要求。表5列出了膏状乳液基胶粘剂的特殊性能要求。

表4 膏状乳液基胶粘剂（D）

| 分类 | 性能 | 要求 | 测试方法(ISO 13007第2部分) |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 – 普通型膏状乳液胶基粘剂（基本性能） | 剪切粘结强度 | ≥1 N /mm² | 4.3.4 |
|  | 热老化后剪切粘结强度 | ≥1N /mm² | 4.3.6 |
|  | 晾置时间≥20min时，剪切粘结强度 | ≥0.5N /mm² | 4.1 |
| D2 –增强型膏状乳液基胶粘剂（附加性能） | 经过21天空气，7天浸水养护后剪切粘结强度 | ≥0.5N /mm² | 4.3.5 |
|  | 高温下剪切粘结强度 | ≥1 N /mm² | 4.3.7 |

表5 膏状乳液基胶粘剂特殊性能要求

| 分类 | 性能 | 要求 | 测试方法(ISO 13007第2部分) |
| --- | --- | --- | --- |
| T | 滑移 | ≤0.5mm | 4.2 |
| A | 经过7天空气，7天浸水养护后剪切粘结强度 | ≥0.5N /mm² | 4.3.5 |
|  | 高温下剪切粘结强度 | ≥1 N /mm² | 4.3.7 |
| E | 加长晾置时间≥30min时，拉伸粘结强度 | ≥0.5N /mm² | 4.1 |

- 5.4反应型树脂胶粘剂（R）

反应型树脂胶粘剂符合表6中R1的要求。	R2（改性反应型树脂胶粘剂）产品的附加性能符合表6的要求。表7列出了反应型树脂胶粘剂的特殊性能要求。

关于耐化学性性能，没有限制值或化学试剂的要求。当项目需要具体的化学耐受性数据时，测试应符合ISO 13007第4.6节的要求，并选择化学浓度和浸润温度来模拟试验条件。测试介质应由耐化学腐蚀材料组成，测试条件应尽可能模拟实际。

表6  反应型树脂胶粘剂（R）

| 分类 | 性能 | 要求 | 测试方法(ISO 13007第2部分) |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 –普通反应型树脂胶粘剂（基本性能） | 剪切粘结强度 | ≥2 N /mm² | 4.3.4 |
|  | 浸水后剪切粘结强度 | ≥2 N /mm² | 4.3.5 |
|  | 晾置时间≥20min时，剪切粘结强度 | ≥0.5N /mm² | 4.1 |
| R2 –增强型反应型树脂胶粘剂（附加性能） | 热冲击后剪切粘结强度 | ≥2N /mm² | 4.3.8 |

表7 反应型树脂胶粘剂特殊性能要求

| 分类 | 性能 | 要求 | 测试方法(ISO 13007第2部分) |
| --- | --- | --- | --- |
| T | 滑移 | ≤0.5mm | 4.2 |

- 6 标记、标签和包装

产品包装应标明以下信息：

a）产品名称；

b）制造商的标记和原产地；

c）生产日期或代码，保质期和储存条件；

d）符合ISO 13007的条款和发布日期；

e）条款4中粘合剂类型（使用表1中的符号）；

f）使用说明包括：

— 推荐使用的区域；

— 混合比例（如适用）；

— 熟化时间（如适用）；

— 可使用时间；

— 应用模式；

— 晾置时间；

— 灌浆和开通交通的时间（如适用）。

注：在使用指定胶粘剂时，当产品用于特定应用时，可以包括有关特殊性能的信息。

_________________________________