ICS 91.100.50

Q31

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××/ISO 13007-3：2010

陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第3部分：填缝剂术语、定义和技术要求

Ceramic tiles — Grouts and adhesives —Part 3:Terms, definitions and specifications for grouts

(ISO 13007-3：2010,Ceramic tiles — Grouts and adhesives —Part 3:Terms, definitions and specifications for grouts，IDT)

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用ISO 13007-3:2010《陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第3部分：填缝剂术语、定义和技术要求》(英文版)。

与标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

GB/T 4100-2015 陶瓷砖（ISO 13006：2012，MOD）

GB/T ××××-××××陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第1部分：胶粘剂的术语、定义和技术要求（ISO 13007-1：2010，IDT)

GB/T 35154-2017 陶瓷砖填缝剂试验方法（ISO 13007-4：2013，MOD）

本部分做了下列编辑性修改：

删除了国标标准的目次和前言。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会（SAC/TC249）归口。

本标准负责起草单位：咸阳陶瓷研究设计院有限公司、蒙娜丽莎集团股份有限公司、广东金牌陶瓷有限公司、佛山市质量计量监督检测中心

本标准参加起草单位：。

本标准主要起草人：王博、张一函、张旗康、张代兰、区卓琨、

陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第3部分：填缝剂术语、定义和技术要求

- 范围

本标准规定了陶瓷砖填缝剂的要求、分类和命名、标志、标识和包装。

本标准适用于建筑物内、外墙及地面装饰用陶瓷砖填缝剂。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 13006 陶瓷砖 - 定义、分类、要求和标记（ISO 13006  Ceramic tiles—Definitions, classification, characteristics and marking）

GB/T ××××-××××陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第1部分：胶粘剂的术语、定义和技术要求（ISO 13007-1：2010，IDT)

ISO 13007-4 陶瓷砖 填缝剂和粘合剂 第4部分：填缝剂试验方法（ISO 13007-4 Ceramic tiles—Grouts and adhesives—Part 2: Test methods for grouts）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 墙地砖 wall and floor tile

用于装饰与保护建筑物墙面和地面的陶瓷砖。

3.2

- 砖面填缝 grouting a tile surface

填充陶瓷砖间接缝的过程，但不包括填充伸缩缝。

3.3

- 陶瓷砖填缝剂 tile grout

适用于填充陶瓷砖间接缝的材料。

3.4

- 水泥基填缝剂 cementitious grout （CG）

由水硬性胶凝材料、矿物集料、有机和无机外加剂等组成的混合物。

3.5

- 反应型树脂填缝剂 reaction resin grout（RG）

由合成树脂、集料、有机和无机外加剂等组成的混合物，通过化学反应而硬化,产品可以是单组分或多组分。

3.6

- 液体混合物 liquid admix

在施工现场与水泥基填缝剂混合的一种专用的液态聚合物水分散体。

3.7

- 施工方法 working method

填充陶瓷砖间接缝以及清洁陶瓷砖采用的方法。

3.8

- 贮存期shelf life

在保证其使用性能的条件下,填缝剂能贮存的最长时间。

3.9

- 熟化时间maturing time

填缝剂从拌合到可以开始使用之间的时间间隔。

3.10

- 可用时间 pot life

从填缝剂拌合好到能够使用的最大时间间隔。

3.11

- 填缝时间 grouting time

陶瓷砖粘贴安装后到填缝剂可以进行陶瓷砖填施工的最小时间间隔。

3.12

- 清洁时间 cleaning time

从陶瓷砖填缝后到开始清洁砖面之间的时间间隔。

3.13

- 保养时间  service time

陶瓷砖填缝施工后到可以交付使用的最小时间间隔。

3.14

- 抗折强度 flexural strength

采用三点法测定填缝剂破坏时的最大弯曲应力。

3.15

- 抗压强度 compressive strength

填缝剂试件破坏时,在其方向相反的两点施加的压应力的大小。

3.16

- 吸水量 water absorption

填缝剂棱柱体试件一个端面与水接触时，由于毛细管作用而吸收的水量。

3.17

- 收缩值 shrinkage

填缝剂棱柱体试件在硬化过程中长度的变化量。

3.18

- 耐磨性 abrasion resistance

填缝剂表面抵抗磨损的能力。

3.19

- 横向变形 transverse deformation

硬化填缝剂试件受到三点荷载时,破坏前试件中心发生的最大位移。

3.20

- 抗化学腐蚀性 chemical resistance

反应型树脂填缝剂抵抗化学介质侵蚀的性能。

3.21

- 基本性能 fundamental characteristic

填缝剂应具有的性能。

3.22

- 附加性能 additional characteristic

在特定使用条件下,填缝剂提高性能水平所应具有的增强性能。

3.23

- 特殊性能 special characteristic

填缝剂具有的除基本性能之外的其他性能。

- 要求

- 4.1水泥基填缝剂（CG）

水泥基填缝剂应符合表1的要求。表2给出了快硬性填缝剂和在特定条件下可能需要的特殊性能要求。水泥基填缝剂所有的性能指标，应在其拌合或者液态混合物的用量保持一致的情况下测定。

关于横向变形的要求没有规定。生产商可协商决定提供产品的性能要求。

表1 水泥基填缝剂要求（CG）

| 分类 | 性能 | 要求 | 测试方法（ISO 13007-4：2010） |
| --- | --- | --- | --- |
| CG1的基本性能 | 耐磨性 | ≤2 000 mm3 | 4.4 |
|  | 标准条件下的抗折强度 | ≥2.5N/mm2 | 4.1.3 |
|  | 冻融循环后的抗折强度 | ≥2.5N/mm2 | 4.1.5 |
|  | 标准条件下的抗压强度 | ≥15N/mm2 | 4.1.4 |
|  | 冻融循环后的抗压强度 | ≥15N/mm2 | 4.1.5 |
|  | 收缩值 | ≤3mm/m | 4.3 |
|  | 30min吸水量 | ≤5g | 4.2 |
|  | 240min吸水量 | ≤10g | 4.2 |
| CG2的附加性能 | 增强性能 | 除了满足CG1所有要求之外，填缝剂要满足至少一项特殊性能要求：（W）低吸水性、（A）高耐磨性 |  |

表2  水泥填缝剂的特殊性能要求

| 特殊性能 | 要求 |  | 测试方法（ISO 13007-4：2010） |
| --- | --- | --- | --- |
| F-快硬性 | 快硬性填缝剂应满足表1所列的所有要求外，24h以内应满足标准条件下的抗压强度要求 |  | 4.1.4 |
| A -高耐磨性 | ≤1000mm3 |  | 4.4 |
| W-低吸水性 | 30min | ≤2 g | 4.2 |
|  | 240min | ≤5g |  |

- 4.2反应型树脂填缝剂（RG）

反应型树脂填缝剂应符合表3要求。

表3 反应型树脂填缝剂要求（RG）

| 分类 | 性能 | 要求 | 测试方法（ISO 13007-4：2010） |
| --- | --- | --- | --- |
| RG的基本特征 | 耐磨性 | ≤250mm3 | 4.4 |
|  | 标准条件下的抗折强度 | ≥30N/mm2 | 4.1.3 |
|  | 标准条件下的抗压强度 | ≥45N/mm2 | 4.1.4 |
|  | 收缩值 | ≤1.5mm/m | 4.3 |
|  | 240min吸水量 | ≤0.1g | 4.2 |

- 4.3抗化学腐蚀性

关于抗化学腐蚀性,标准中没有给出规定值或化学介质的种类。当工程需要具体的抗化学腐蚀数据时,应按照ISO 13007-2：2010 4.6规定的方法进行,试验用化学介质浓度以及浸泡温度应模拟所处的具体环境。试验用化学介质应涵盖填缝剂所处环境中所有的介质种类,试验条件(温度等)应尽可能接近预期的防腐项目和环境条件。

- 5 分类和命名

5.1分类

陶瓷砖填缝剂按组成分为两类：

——水泥基填缝剂（CG）；

——反应型树脂填缝剂（RG）。

水泥基填缝剂不同的类别与不同的附加性能参考表1。这些类别用以下数字和字母表示：

——普通型填缝剂，代号为1；

——改进型填缝剂，代号为2：应至少满足一项附加性能的要求：

1）低吸水性填缝剂（W）；

2）高耐磨性填缝剂（A）。

——快硬型填缝剂，代号为F；

——低吸水性填缝剂，代号为W；

——高耐磨性填缝剂，代号为A。

5.2 命名

陶瓷砖填缝剂根据基本性能、附加性能和特殊性能可以组合成不同类型的产品。产品代号由三部分组成，第一部分用字母表示产品的类型；第二部分用数字表示产品的性能；第三部分用字母表示不同的特殊性能。其中第三部分允许空缺，表示没有特殊性能。表1给出了目前比较常用的填缝剂的分类和命名。

表4 填缝剂的分类和命名

| 符号 |  |  | 命名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 数字 | 类别 |  |
| CG | 1 |  | 普通型水泥基填缝剂 |
| CG | 1 | F | 快硬性普通型水泥基填缝剂 |
| CG | 2 | W | 低吸水性改进型水泥基填缝剂 |
| CG | 2 | A | 高耐磨性改进型水泥基填缝剂 |
| CG | 2 | WA | 低吸水高耐磨性改进型水泥基填缝剂 |
| CG | 2 | WF | 低吸水快硬性改进型水泥基填缝剂 |
| CG | 2 | AF | 高耐磨快硬性改进型水泥基填缝剂 |
| CG | 2 | WAF | 低吸水高耐磨快硬性改进型水泥基填缝剂 |
| RG |  |  | 反应型树脂填缝剂 |

- 标记、标签和包装

产品包装应标明以下信息：

a）产品名称；

b）制造商的标记和原产地；

c）生产日期或代码，保质期和储存条件；

d）符合ISO 13007-3：2010的条款；

e）条款5中填缝剂类型；

f）使用说明包括：

— 推荐使用的区域；

— 混合比例（如适用）；

— 熟化时间（如适用）；

— 可使用时间；

— 应用模式；

— 清洁和保养时间（如适用）。

注：在使用指定胶粘剂时，当产品用于特定应用时，可以包括有关特殊性能的信息。

_________________________________