ICS 91.100.50

Q31

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××/ISO 13007-3：2010

陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第3部分：填缝剂术语、定义和技术要求

Ceramic tiles — Grouts and adhesives —Part 3:Terms, definitions and specifications for grouts

(ISO 13007-3：2010,Ceramic tiles — Grouts and adhesives —Part 3:Terms, definitions and specifications for grouts，IDT)

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用ISO 13007-3:2010《陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第3部分：填缝剂术语、定义和技术要求》(英文版)。

与标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

GB/T 4100-2015 陶瓷砖（ISO 13006：2012，MOD）

GB/T ××××-××××陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第1部分：胶粘剂的术语、定义和技术要求（ISO 13007-1：2010，IDT)

GB/T 35154-2017 陶瓷砖填缝剂试验方法（ISO 13007-4：2013，MOD）

本部分做了下列编辑性修改：

删除了国标标准的目次和前言。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会（SAC/TC249）归口。

本标准负责起草单位：咸阳陶瓷研究设计院有限公司、蒙娜丽莎集团股份有限公司、广东金牌陶瓷有限公司、佛山市质量计量监督检测中心

本标准参加起草单位：。

本标准主要起草人：王博、张一函、张旗康、张代兰、区卓琨、

陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第3部分：填缝剂术语、定义和技术要求

范围

本标准规定了陶瓷砖填缝剂的要求、分类和命名、标志、标识和包装。

本标准适用于建筑物内、外墙及地面装饰用陶瓷砖填缝剂。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 13006 陶瓷砖 - 定义、分类、要求和标记（ISO 13006  Ceramic tiles—Definitions, classification, characteristics and marking）

GB/T ××××-××××陶瓷砖 填缝剂和胶粘剂 第1部分：胶粘剂的术语、定义和技术要求（ISO 13007-1：2010，IDT)

ISO 13007-4 陶瓷砖 填缝剂和粘合剂 第4部分：填缝剂试验方法（ISO 13007-4 Ceramic tiles—Grouts and adhesives—Part 2: Test methods for grouts）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

墙地砖 wall and floor tile

用于装饰与保护建筑物墙面和地面的陶瓷砖。

3.2

砖面填缝 grouting a tile surface

填充陶瓷砖间接缝的过程，但不包括填充伸缩缝。

3.3

陶瓷砖填缝剂 tile grout

适用于填充陶瓷砖间接缝的材料。

3.4

水泥基填缝剂 cementitious grout （CG）

由水硬性胶凝材料、矿物集料、有机和无机外加剂等组成的混合物。

3.5

反应型树脂填缝剂 reaction resin grout（RG）

由合成树脂、集料、有机和无机外加剂等组成的混合物，通过化学反应而硬化,产品可以是单组分或多组分。

3.6

液体混合物 liquid admix

在施工现场与水泥基填缝剂混合的一种专用的液态聚合物水分散体。

3.7

施工方法 working method

填充陶瓷砖间接缝以及清洁陶瓷砖采用的方法。

3.8

贮存期shelf life

在保证其使用性能的条件下,填缝剂能贮存的最长时间。

3.9

熟化时间maturing time

填缝剂从拌合到可以开始使用之间的时间间隔。

3.10

可用时间 pot life

从填缝剂拌合好到能够使用的最大时间间隔。

3.11

填缝时间 grouting time

陶瓷砖粘贴安装后到填缝剂可以进行陶瓷砖填施工的最小时间间隔。

3.12

清洁时间 cleaning time

从陶瓷砖填缝后到开始清洁砖面之间的时间间隔。

3.13

保养时间  service time

陶瓷砖填缝施工后到可以交付使用的最小时间间隔。

3.14

抗折强度 flexural strength

采用三点法测定填缝剂破坏时的最大弯曲应力。

3.15

抗压强度 compressive strength

填缝剂试件破坏时,在其方向相反的两点施加的压应力的大小。

3.16

吸水量 water absorption

填缝剂棱柱体试件一个端面与水接触时，由于毛细管作用而吸收的水量。

3.17

收缩值 shrinkage

填缝剂棱柱体试件在硬化过程中长度的变化量。

3.18

耐磨性 abrasion resistance

填缝剂表面抵抗磨损的能力。

3.19

横向变形 transverse deformation

硬化填缝剂试件受到三点荷载时,破坏前试件中心发生的最大位移。

3.20

抗化学腐蚀性 chemical resistance

反应型树脂填缝剂抵抗化学介质侵蚀的性能。

3.21

基本性能 fundamental characteristic

填缝剂应具有的性能。

3.22

附加性能 additional characteristic

在特定使用条件下,填缝剂提高性能水平所应具有的增强性能。

3.23

特殊性能 special characteristic

填缝剂具有的除基本性能之外的其他性能。

要求

4.1水泥基填缝剂（CG）

水泥基填缝剂应符合表1的要求。表2给出了快硬性填缝剂和在特定条件下可能需要的特殊性能要求。水泥基填缝剂所有的性能指标，应在其拌合或者液态混合物的用量保持一致的情况下测定。

关于横向变形的要求没有规定。生产商可协商决定提供产品的性能要求。

表1 水泥基填缝剂要求（CG）

| 分类 | 性能 | 要求 | 测试方法（ISO 13007-4：2010） |
| --- | --- | --- | --- |
| CG1的基本性能 | 耐磨性 | ≤2 000 mm3 | 4.4 |
|  | 标准条件下的抗折强度 | ≥2.5N/mm2 | 4.1.3 |
|  | 冻融循环后的抗折强度 | ≥2.5N/mm2 | 4.1.5 |
|  | 标准条件下的抗压强度 | ≥15N/mm2 | 4.1.4 |
|  | 冻融循环后的抗压强度 | ≥15N/mm2 | 4.1.5 |
|  | 收缩值 | ≤3mm/m | 4.3 |
|  | 30min吸水量 | ≤5g | 4.2 |
|  | 240min吸水量 | ≤10g | 4.2 |
| CG2的附加性能 | 增强性能 | 除了满足CG1所有要求之外，填缝剂要满足至少一项特殊性能要求：（W）低吸水性、（A）高耐磨性 |  |

表2  水泥填缝剂的特殊性能要求

| 特殊性能 | 要求 | 测试方法（ISO 13007-4：2010） |
| --- | --- | --- |
| F-快硬性 | 快硬性填缝剂应满足表1所列的所有要求外，24h以内应满足标准条件下的抗压强度要求 | 4.1.4 |
| A -高耐磨性 | ≤1000mm3 | 4.4 |
| W-低吸水性 | 30min | ≤2 g | 4.2 |
|  | 240min | ≤5g |  |

4.2反应型树脂填缝剂（RG）

反应型树脂填缝剂应符合表3要求。

表3 反应型树脂填缝剂要求（RG）

| 分类 | 性能 | 要求 | 测试方法（ISO 13007-4：2010） |
| --- | --- | --- | --- |
| RG的基本特征 | 耐磨性 | ≤250mm3 | 4.4 |
|  | 标准条件下的抗折强度 | ≥30N/mm2 | 4.1.3 |
|  | 标准条件下的抗压强度 | ≥45N/mm2 | 4.1.4 |
|  | 收缩值 | ≤1.5mm/m | 4.3 |
|  | 240min吸水量 | ≤0.1g | 4.2 |

4.3抗化学腐蚀性

关于抗化学腐蚀性,标准中没有给出规定值或化学介质的种类。当工程需要具体的抗化学腐蚀数据时,应按照ISO 13007-2：2010 4.6规定的方法进行,试验用化学介质浓度以及浸泡温度应模拟所处的具体环境。试验用化学介质应涵盖填缝剂所处环境中所有的介质种类,试验条件(温度等)应尽可能接近预期的防腐项目和环境条件。

5 分类和命名

5.1分类

陶瓷砖填缝剂按组成分为两类：

——水泥基填缝剂（CG）；

——反应型树脂填缝剂（RG）。

水泥基填缝剂不同的类别与不同的附加性能参考表1。这些类别用以下数字和字母表示：

——普通型填缝剂，代号为1；

——改进型填缝剂，代号为2：应至少满足一项附加性能的要求：

1）低吸水性填缝剂（W）；

2）高耐磨性填缝剂（A）。

——快硬型填缝剂，代号为F；

——低吸水性填缝剂，代号为W；

——高耐磨性填缝剂，代号为A。

5.2 命名

陶瓷砖填缝剂根据基本性能、附加性能和特殊性能可以组合成不同类型的产品。产品代号由三部分组成，第一部分用字母表示产品的类型；第二部分用数字表示产品的性能；第三部分用字母表示不同的特殊性能。其中第三部分允许空缺，表示没有特殊性能。表1给出了目前比较常用的填缝剂的分类和命名。

表4 填缝剂的分类和命名

| 符号 | 命名 |
| --- | --- |
| 类型 | 数字 | 类别 |  |
| CG | 1 |  | 普通型水泥基填缝剂 |
| CG | 1 | F | 快硬性普通型水泥基填缝剂 |
| CG | 2 | W | 低吸水性改进型水泥基填缝剂 |
| CG | 2 | A | 高耐磨性改进型水泥基填缝剂 |
| CG | 2 | WA | 低吸水高耐磨性改进型水泥基填缝剂 |
| CG | 2 | WF | 低吸水快硬性改进型水泥基填缝剂 |
| CG | 2 | AF | 高耐磨快硬性改进型水泥基填缝剂 |
| CG | 2 | WAF | 低吸水高耐磨快硬性改进型水泥基填缝剂 |
| RG |  |  | 反应型树脂填缝剂 |

- 标记、标签和包装

产品包装应标明以下信息：

a）产品名称；

b）制造商的标记和原产地；

c）生产日期或代码，保质期和储存条件；

d）符合ISO 13007-3：2010的条款；

e）条款5中填缝剂类型；

f）使用说明包括：

— 推荐使用的区域；

— 混合比例（如适用）；

— 熟化时间（如适用）；

— 可使用时间；

— 应用模式；

— 清洁和保养时间（如适用）。

注：在使用指定胶粘剂时，当产品用于特定应用时，可以包括有关特殊性能的信息。

_________________________________